Гидротермальный синтез порошков на основе диоксида ванадия

Чендев В.Ю.1,2, Лебедева А.А.2

Аспирант, 3 год обучения

1Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail:4endeff@gmail.com

В последнее десятилетие всё большее применение в различных областях научно-технического прогресса находят технологии, основанные на использовании терагерцовой (ТГц) и инфракрасной (ИК) оптоэлектроники. Наиболее подходящими материалами для этих целей являются функциональные материалы, обладающие за счёт фазовых переходов способностью сверхбыстрых обратимых изменений электрических и оптических свойств.

Одна из ключевых ролей в исследованиях, направленных на развитие данного направления, принадлежит материалам на основе диоксида ванадия (VO2), обладающего возможностью сверхбыстрого (<10 пс) обратимого структурного превращения из высокотемпературной тетрагональной рутильной металлической фазы VO2 (R) с высоким отражением и поглощением ТГц и ИК волн с низкотемпературную моноклинную непроводящую модификацию VO2 (M1) с высокой ТГц- и ИК-прозрачностью [1].

В связи с недостаточной устойчивостью монокристаллического диоксида ванадия при большом количестве циклических фазовых переходов, основной формой VO2 для практического применения являются нанесённые на подложки плёнки. Однако для расширения возможностей интеграции в гибкие и прозрачные устройства покрытий на основе VO2 путём центрифугирования, микропечати и нанесения паст активно используются порошки диоксида ванадия, синтезированные гидротермальным методом [2, 3].

Целью данной работы являлось получение порошков диоксида ванадия с помощью гидротермального синтеза и изучение их свойств. В ходе исследования был проведён ряд экспериментов по синтезу гидротермальным методом порошков с дальнейшим двухстадийным отжигом. Микроструктура, морфология и фазовый состав полученных порошков исследовалась совокупностью методов СЭМ, РФА и КР-спектроскопии. Оптические характеристики определялись методом ДСК. Определено, что синтезированные гидротермальным методом порошки представляют собой наноразмерные однофазные кристаллиты, проявляющие способность к фазовому переходу при температурах, близких к 68 °С.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 25-23-00894.

Литература

1. Bandhu H., Ashok P., Khandapu D.P. and Verma A. Lithography-free fabrication of Vanadium Dioxide and its devices using direct laser writing // Optics & Laser Technology. – 2023. – T. 167. – C. 109673.

2. Makarevich A., Makarevich O., Ivanov A., Sharovarov D., Eliseev A., Amelichev V., Boytsova O., Gorodetsky A., Navarro-Cia M. and Kaul A. Hydrothermal epitaxy growth of self-organized vanadium dioxide 3D structures with metal–insulator transition and THz transmission switch properties // CrystEngComm. – 2020. – Т. 22. – №. 15. – С. 2612-2620.

3. Бойцова О.В., Татаренко А.Ю., Чендев В.Ю., Макаревич А.М., Росляков И.В. и Макаревич О.Н. Гидротермальный синтез пленок диоксида ванадия из спиртовых растворов // Журнал неорганической химии. – 2025. – Т. 70. - № 3. – С. 309-314.