Изучение влияния материала подложки на каталитические свойства высокоэнтропийных оксидов системы (CrMnFeCoNi)3O4
в реакции гидрирования СО2

Кокина К.А., Конопацкий А.С., Барилюк Д.В., Чиканова Е.С., Штанский Д.В.

Аспирант, 1 год обучения

Университет науки и технологий МИСИС, Москва, Россия

E-mail: kokina.ksenia18@gmail.com

В последнее десятилетие высокоэнтропийные материалы находят все более широкое применение в термокатализе благодаря большому разнообразию поверхностных атомных конфигураций, способствующих формированию множества каталитически активных центров. [1] Тем не менее, вопрос о влиянии материала подложки на свойства таких катализаторов остается малоизученным. Настоящая работа посвящена исследованию каталитической эффективности высокоэнтропийных оксидов (ВЭО) состава (CrMnFeCoNi)3O4 в реакции гидрирования диоксида углерода как отдельных, так и нанесенных на подложки. Для выяснения влияния носителя на каталитические свойства ВЭО были использованы диоксид титана (TiO2), хорошо зарекомендовавшая себя каталитическая подложка, и гексагональный нитрид бора (h-BN), перспективный материал подложки.

Синтез наночастиц ВЭО проводился золь-гель методом с последующим прокаливанием на воздухе при 600 °C. Нанесение ВЭО на подложки осуществлялось путем ультразвукового воздействия материала носителя с готовыми наночастицами активной фазы в воде с последующей фильтрацией и сушкой на воздухе. Перед каталитическими испытаниями проводилась активация образцов ВЭО, ВЭО/BN и ВЭО/TiO2 при атмосферном давлении в потоке H2 при различных температурах (400, 500 и 600 °C) в течение 4 часов. Для реакции гидрирования CO2 были выбраны следующие условия: давление 20 МПа, диапазон температур 200–380 °C и соотношение CO2:H2 = 1:2.

Результаты показали, что наибольшая конверсия CO2 для образцов ВЭО и ВЭО/TiO2 была достигнута при температуре активации 500 °C, составив 46 % и 42 % соответственно, тогда как ВЭО/BN достиг максимальной конверсии 20 % при 600 °C. Испытания на каталитическую стабильность после предварительной активации при 500°C проводились в течение 48 часов при 320 °C. Образец чистого ВЭО продемонстрировал высокую стабильность и каталитическую эффективность на протяжении всего эксперимента, при этом основным продуктом был метан. Катализатор ВЭО/TiO2 показал высокую активность в начале эксперимента, но его конверсия быстро снизилась до 6 % к 26-му часу. Селективность продуктов для образца на основе TiO2 была аналогична селективности чистого ВЭО в первой половине эксперимента, но далее показала увеличение выхода CO. Катализатор ВЭО/BN показал низкую активность в течение первых 24 часов, после чего конверсия CO резко возросла до 15 % к концу эксперимента, что сопровождалось резким изменением распределения продуктов: от преобладающего образования CO в первой половине тестирования к преимущественно образованию метана во второй.

Работа выполнена в рамках реализации стратегического проекта «Биомедицинские материалы и биоинженерия» в рамках Стратегической программы академического лидерства «Приоритет 2030» в НИТУ МИСИС.

Литература

1. Pan Y. et al. High-entropy oxides for catalysis: A diamond in the rough. Chemical Engineering Journal. 2023, 451: 138659.