Поиск элинварных сплавов систем Ti–Nb–Zr, Ti–Nb и Ti–Mo и анализ стабильности их фазового состава

Скирпичникова А.А.1, Баранова А.П.1, Дубинский С.М.1, Базлов А.И.1, Маркова Г.В.2, Пермякова Д.В.2, Прокошкин С.Д.1

Аспирант, 2 год обучения

1Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», 
Москва, Россия

2Тульский государственный университет, Тула, Россия

E-mail: skirpichnikova@internet.ru

Титановые сплавы с β-стабилизаторами представляют интерес не только благодаря высоким механическим свойствам, но и из-за возможности проявления элинварного поведения. Это явление элинварного поведения, заключающееся в низкой температурной чувствительности модуля упругости, впервые было описано Ш. Э. Гийомом в 1920 году для сплавов Fe–Ni–Cr. Разработка немагнитных коррозионностойких материалов с таким поведением актуальна для современных интеллектуальных производственных технологий, микроэлектромеханических систем, датчиков и приборов точного машиностроения. Цель работы — экспериментальный поиск сплавов с элинварным поведением в трёх системах: Ti–Nb–Zr, Ti–Nb и Ti–Mo, а также исследование стабильности их фазового состава.

В данной работе исследовано семь сплавов трёх систем: Ti-22Nb-15Zr, Ti-40Nb, Ti-45Nb, Ti-50Nb, Ti-12,6Mo, Ti-15Mo и Ti-20Mo (ат.%). Все образцы были подвергнуты термомеханической обработке, формирующей рекристаллизованную структуру β-фазы. Для каждого образца на обратном крутильном маятнике определяли температурную зависимость квадрата резонансной частоты fr2, которая пропорциональна модулю упругости. По полученным данным был рассчитан температурный коэффициент модуля упругости (ТКМУ) в интервале температур от Ткомн до 550 °C. Фазовый состав изучали методом рентгеновской дифракции. Особое внимание было уделено исследованию стабильности β-фазы после старения при 300 и 400 °C в течение 24 ч.

В ходе испытаний на крутильном маятнике было получено элинварное поведение с ТКМУ порядка 10-5 °С-1 на сплавах Ti-22Nb-15Zr, Ti-40…50Nb. Наиболее низким по модулю ТКМУ обладает сплав Ti-40Nb: -2,84 ± 1,45 × 10-5 °С-1 при нагреве и -1,76 ± 0,46 × 10-5 °С-1 при охлаждении. Для сплавов Ti-12,6…20Mo, Ti-15Mo, Ti-20Mo ТКМУ выходит за рамки элинварного и соответствует порядку 10-4 °С-1. Рентгеновский анализ четырёх исследованных сплавов Ti-22Nb-15Zr и Ti-40…50Nb показал, что во всех сплавах, включая Ti-40Nb, после старения при 300 и 400 °C в течение 24 часов не происходит выделения ω- или α-фаз, что делает полученное элинварное поведение потенциально стабильным в ходе продолжительной эксплуатации при повышенных температурах. Таким образом, сплав Ti-40Nb может быть рекомендован как перспективный немагнитный коррозионностойкий элинварный сплав. Дальнейшие исследования будут направлены на всестороннее изучение элинварного поведения сплава Ti-40Nb и его стабильности.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 25-73-10041.