Управление радиационным откликом ZTA-керамики через проектирование микроструктуры: от деградации к реорганизации

Малецкий А.В., Беличко Д.Р.

Аспирант, 4 год обучения

Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, Донецк, Россия

E-mail: sashamalecki097@gmail.com

Исследование структуры композитной керамики демонстрирует, что радиационная стойкость материалов на основе оксида алюминия, упрочнённого диоксидом циркония (ZTA), может целенаправленно контролироваться путём варьирования исходной микроструктуры. Композитная керамика состава α-Al2O3 + n% YSZ (где YSZ – ZrO2, стабилизированный 3 мол.% Y2O3, n = 0 - 15 мас.%) была синтезирована из метастабильных порошков γ/θ-Al2O3 [1]. Применение различных режимов высокого гидростатического давления (ВГД: 300 и 700 МПа) при прессовании компактов позволило в процессе последующего спекания сформировать два принципиально различных типа микроструктуры: агрегатно-упрочнённую и дисперсионно-упрочнённую структуру [2].

Облучение образцов протонами с энергией 2 МэВ (флюенс 1×1017 см-2) выявило чёткую дихотомию в поведении, обусловленную различиями в микроструктуре. Керамика с агрегатно-упрочнённой структурой (полученная при 300 МПа) подверглась значительным радиационным повреждениям, включая образование пор и фрагментацию зёрен YSZ (рис. 1, а). Напротив, дисперсионно-упрочнённая керамика (полученная при 700 МПа) не показала признаков деградации. Вместо этого в ней наблюдалось уникальное явление радиационно-стимулированной диффузии, приводящее к перераспределению частиц YSZ и формированию протяжённых цепочечных структур внутри матрицы оксида алюминия (рис. 1, б).

| 10 μm а | 100 μm б |
| --- | --- |

Рис. 1. Структура поверхности керамики Al2O3 + 10 вес.% YSZ после облучения протонами: а – агрегатно-упрочненная структура (300 МПа), б – дисперсно-упрочненная структура (700 МПа).

Полученные результаты устанавливают прямую связь между давлением консолидации порошковых компактов, формируемой в процессе спекания микроструктурой и конечным макроскопическим радиационным откликом. Это открывает жизнеспособную стратегию для проектирования композитных керамических материалов, предназначенных для работы в экстремальных радиационных условиях.

Исследования выполнены при поддержке РНФ, грант № 24-72-10072, https://rscf.ru/project/24-72-10072/

Литература

1. Maletskii A.V., Volkova G.K., Belichko D.R. et al. Influence of stabilized zirconium dioxide and high hydrostatic pressure on the kinetics of sintering nanopowders of metastable aluminum oxide // Ceram. Int. 2024. Vol. 50 (22). Part B. P. 46506-46515.

2. Maletskyi A.V., Konstantinova T.E., Volkova G.K. et al. High hydrostatic pressure influence on the properties and tendency to agglomeration of ZrO2 grains of the Al2O3 – YSZ composite ceramics system // Ceram. Int. 2023. Vol. 49 (10). P. 16044-16052.