Исследование влияния термической обработки на структуру и свойства низкоуглеродистой низколегированной строительной марки стали 06ХГТФБ

Рожкова Д.С., Тен Д.В., Комиссаров А.А

Студент, 4 курс бакалавриата

Университет науки и технологий МИСИС, Москва, Россия

E-mail: rozhkovadasha2005@gmail.com

Для создания экономичных и надёжных строительных материалов с повышенной несущей способностью, сочетающих высокую прочность с технологичностью, перспективным решением является получение двухфазной ферритно-мартенситной структуры при закалке из межкритического интервала температур (МКИТ), которая позволяет сохранить высокий запас пластичности [1, 2].

В настоящее время, термообработка с нагревом в МКИТ низкоуглеродистых низколегированных сталей мало изучена [3, 4], следовательно, актуальной научно-практической задачей является нахождение режимов термической обработки, обеспечивающих получение двухфазной ферритно-мартенситной структуры низкоуглеродистых низколегированных сталей.

В работе была исследована строительная марка стали 06ХГТФБ, подвергнутая термической обработке по режиму: аустенизация с последующим охлаждением на воздухе до различных температур выдержки в МКИ (от 740°С до 860°С) + закалка.

В процессе аустенизации и последующей закалки из МКИТ происходит формирование ферритно-мартенситной структуры. Было выявлено, что с повышением температуры выдержки в двухфазной области под закалку с 740 °С до 860 °С повышается объемная доля мартенситной структурной составляющей с 15% до 90%, при этом уменьшается микротвердость мартенсита с (579,3 ± 60,0) HV0,025 до (351,4 ±  27,6) HV0,025, что вызвано снижением концентрации углерода в нем с 0,32% до 0,07%.

При содержании мартенсита в структуре в интервале от 50% до 70%, которое достигается при температурах под закалку 820 и 840°С, наблюдается оптимальный комплекс механических свойств: σ0,2 = (620 ± 20) МПа, σв  = (860 ± 33) МПа при δ = (26 ± 1) %, а также отличная формуемость материала (отношение предела текучести к пределу прочности <0,75), что делает его более технологичным [5].

Таким образом, оптимальными режимами термической обработки, обеспечивающими получение двухфазной ферритно-мартенситной структуры исследуемой стали с высоким комплексом механических свойств, является аустенизация с последующей закалкой из двухфазной области в интервале температур от 820 °С до 840 °С.

Литература

1. Ebrahimian A., Banadkouki S. S. G. Mutual mechanical effects of ferrite and martensite in a low alloy ferrite-martensite dual phase steel //Journal of Alloys and Compounds. – 2017. – Т. 708. – С. 43-54.

2. Das D., Chattopadhyay P. P. Influence of martensite morphology on the work-hardening behavior of high strength ferrite–martensite dual-phase steel //Journal of materials science. – 2009. – Т. 44. – №. 11. – С. 2957-2965.

3. Мельниченко А. Г. Двухфазные феррито-мартенситные стали. – 2009.

4. С.А. Голованенко, Н.М. Фонштейн. Двухфазные низколегированные стали – М : Металлургия, 1986. – 207 с.

5. Morita M. et al. Method for producing hot-rolled steel sheets having a low yield ratio and a high tensile strength due to dual phase structure : пат. 4502897 США. – 1985.