Исследование образования вакансий в эквиатомных сплавах с ОЦК структурой систем: WTaNbV, WTaMoV, WTaNbMo

Хромушкин К.Д.

Аспирант, 3 год обучения

НИТУ «МИСИС», 
кафедра теоретической физики и квантовых технологий, Москва, Россия

E-mail: khromushkin.kd@misis.ru

В настоящее время активно ведутся исследования высокоэнтропийных сплавах (ВЭС) на основе тугоплавких элементов [1,2] как перспективных материалов для ядерной энергетики, в частности в качестве материала облицовки стенки, контактирующей с плазмой. Поэтому изучение поведения внутренних дефектов в ВЭС и влияния внутренней структуры на эти дефекты является одной из актуальных задач в физике твердого тела.

В данной работе, опираясь на ранее полученные результаты, было проведено исследования вакансий в трех разных эквиатомных ВЭС с ОЦК структурой: WTaNbV, WTaMoV, WTaNbMo. Изучение сплавов продолжается с использованием пакета программ VASP на суперячейке из 128 атомов, полученной методом SQS. В ходе работы были получены средние энергии вакансий для каждого сплава и построены зависимости энергии вакансий от количества атомов разного сорта в первой и второй координационных сферах. Было посчитано изменение объема первой координационной сферы при образовании вакансий и построены графики зависимости энергии образования вакансии от изменения объема. Средние энергии вакансий на месте атомов определенного сорта представлены в таблице 1.

Таблица 1. Средняя энергия вакансий в исследуемых сплавах

| Evac, эВ | WTaMoNb | WTaMoV | WTaNbV |
| --- | --- | --- | --- |
| Evac(Mo) | 3,79 | 3,65 |  |
| Evac(Nb) | 3,66 |  | 3,11 |
| Evac(Ta) | 3,71 | 3,516 | 3,12 |
| Evac(V) |  | 3,4 | 2,99 |
| Evac(W) | 3,74 | 3,57 | 3,29 |
| Evac(сплав) | 3,725 | 3,534 | 3,128 |

Из таблицы 1 видно, что наличие ванадия в сплаве приводит к уменьшению энергии образования вакансии на месте атома любого сорта. Также для всех трех сплавов показано, что с увеличением количества атомов вольфрама в первой координационной сфере происходит увеличение средней энергии образования вакансии. При изучении данных систем были построены зависимости плотности электронных состояний для каждого сплава.

Результаты, полученные в данной работе, позволяют говорить о существовании корреляций между энергиями образований вакансий и различными параметрами окружения вакансии. Это позволит в дальнейшем лучше понимать механизмы взаимодействия внутри ВЭС и предсказывать возможное поведение сплава при различных внешних воздейтсвиях.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ-25-22-00803.

Литература

1. Lin-Vines, A. X., Wilson, J. A., Fraile, A., Evitts, L. J., Rushton, M. J. D., Astbury, J. O., Lee, W. E., & Middleburgh, S. C. (2022). Defect behaviour in the MoNbTaVW high entropy alloy (HEA). Results in Materials, 15

2. Hu, Y. L., Bai, L. H., Tong, Y. G., Deng, D. Y., Liang, X. B., Zhang, J., Li, Y. J., & Chen, Y. X. (2020). First-principle calculation investigation of NbMoTaW based refractory high entropy alloys. Journal of Alloys and Compounds, 827