Взаимосвязь реологического поведения и эрозионной стойкости почв

Оськина К.Е.

Студент, 2 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: kseniaosa06@gmail.com

Одним из направлений защиты почв от эрозии является внесение полимеров-структоров. К их преимуществам относят улучшение почвенной структуры и повышение водоудерживающей способности почв. Однако подбор полимеров в полевых условиях ограничивается сезонностью, а лабораторные опыты в гидролотках трудоемки (на один почвенный образец на одной скорости воды уходит целый рабочий день) и требуют большого количества почвы для проведения эксперимента.

Цель работы: повышение производительности труда при выборе оптимального полимерного состава для защиты почв от эрозии.

Исследования проведены на образцах из гумусово-аккумулятивного горизонта каштановой почвы. К воздушно-сухой почве добавляли растворы полимера ГИПАН (гидролизованный полиакрилонитрил) или полиакриламида. Пасты перемешивали, виброуплотняли, выдерживали во влажном состоянии, после чего вновь перемешивали и проводили измерение реологических характеристик на вибрационном вискозиметре. Определение критической скорости дефляции проводили в соответствии со стандартной методикой [1], которая заключается в воздействии потоками воздуха (2.7; 4.2; 10.8; 16.0; 17.0; 19.2; 21.5; 23,0 м/с) на поверхность почвенных образцов с разной скоростью для удаления с поверхности почвы агрегатов.

Проведённые эксперименты показали, что между вязкостью почвенных паст и эрозионной стойкостью почв существует связь: чем выше вязкость паст, тем выше эрозионная стойкость почв. Так, в ряду контроль полиакриламид и ГИПАН наибольшая вязкость оказалась у ГИПАНА, а наименьшая в контроле. При определении дефляционной стойкости почв наибольший вынос почвы наблюдался в контрольно образце, а наименьший - на образце, обработанном раствором полимера ГИПАН.

Между тем, пробоподготовка образца в методе эрозионной стойкости почв требует значительно большего количества почвы: на одну повторность уходит порядка 3 кг воздушно-сухого образца почвы, в то время как для определения вязкости требуется всего 100 г почвы. Существенная разница в количестве расходуемой почвы позволяет проводить поиск эффективных противоэрозионных составов по вязкости и проверять на дефляционной установке только наиболее эффективные варианты.

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать предварительный вывод о том, что вязкость почвенных паст может ускорить процесс выбора полимеров-структоров, для повышения эрозионной стойкости почв.

Литература

- Кузнецов М.С., Глазунов Г.П. Эрозия и охрана почв. М.: Изд-во МГУ, 1996. 335с.