Воздействие водородной плазмы на нанопористые органосиликатные материалы с низкой диэлектрической проницаемостью

Коняхин Федор Юрьевич1, Гэрэлт-Од Мунгунсувд2

1Студент, 2аспирант

1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Россия

E-mail: koniakhin.fi20@physics.msu.ru

Нанопористые материалы с низкой диэлектрической проницаемостью используются в производстве интегральных схем в качестве межслойных изоляторов, поскольку вместе с металлами с низким сопротивлением они помогают уменьшить задержку передачи сигнала и энергопотребление [4]. Пористые материалы с низкой диэлектрической проницаемостью чрезвычайно подвержены адсорбции различных видов загрязнений из-за большой внутренней поверхности. К таким видам загрязнений относятся углеродные остатки [6], которые образуются от неполностью удаленного порообразующего вещества, а также оседают со стенок вакуумных камер, и гидроксильные группы, накапливающимися при хранении на открытом воздухе. Из-за загрязнителей могут ухудшаться электрические свойства материалов, например, повышаться значения диэлектрической константы и токов утечки [8]. Негативное влияние загрязнителей может быть существенно усилено появлением дефектов на поверхности материала, особенно вызванных воздействием вакуумного ультрафиолета (ВУФ), излучаемого плазмой [3], используемой в цепочке технологических процессов на производстве.

Воздействие водородной плазмы на материалы с низкой диэлектрической проницаемостью широко изучалось во многих работах [1, 2]. Более всего нас интересует емкостно-связанная плазма, при которой пленка материала с низкой диэлектрической проницаемостью взаимодействует непосредственно с радиочастотным разрядом, поэтому физические и физико-химические взаимодействия играют важную роль. В частности, известно, что ВУФ способствует появлению как дефектов на поверхности – отрыву метильной группы, так и влияет на структурные изменения “скелета” материала [7]. Атомарный водород, реагируя с оторванными метильными группами, может образовывать летучих соединений метана [1]. Таким образом, существует множество различных механизмов взаимодействия водородной плазмы с нанопористыми материалами с низкой диэлектрической проницаемостью, которые зависят от параметров плазмы и условий эксперимента [5].

В данной работе нами изучено влияние водородной плазмы в виде одновременного воздействие ВУФ и атомарного водорода на классические пленки нанопористых органосиликатных стекл с терминальными метильными группами (OSG) и пленки периодических мезопористых органосиликатов с этиленовыми мостиками (Et-PMO).

Целью исследования является изучение возможных механизмов и степени модификации пленок OSG и Et-PMO в зависимости от дозы воздействия водородной плазмой.

В ходе исследования было проведено несколько разных по длительности экспозиций, при которых пленки подвергались воздействию водородной плазмы. Степень воздействия исследовалась методами спектральной эллипсометрии, эллипсометрической порометрии (ЭП), инфракрасной Фурье-спектроскопии (FTIR), а также измерением токов утечки.

Анализ результатов показывает, что при экспозициях длительностью до 15 минут, толщина пленок линейно снижается, а показатель преломления линейно увеличивается с ростом времени экспозиции. Также линейно снижается и произведение показателя преломления и толщины, что подтверждает существенные изменения в составе и структуре пленки. Также трансформация пористой структуры пленок OSG отличается нелинейностью: пористость понижается при экспозициях длительностью до 15 минут, а затем возрастает, что может быть связано с усадкой толщины пленки, которая тоже снижается при увеличении времени воздействия. FTIR показал, что при максимальном времени экспозиции происходит практически полное удаление связей Si–CH3 и С–С, что приводит к трансформации структуры “скелета” пленки. Токи утечки выходят на насыщение после 5 и 12 мин экспонирования для пленок OSG и Et-PMO соответственно.

Проведенное исследование показало, что деструктирующий эффект влияния водородной плазмы на пленки Et-PMO меньше, чем на пленки OSG, при этом для обоих типов образцов наиболее существенные изменения происходят при экспозициях длительностью до 3 минут.

Литература

- Baklanov M. R. Plasma Processing of Low-k Dielectrics // Advanced Interconnects for ULSI Technology. 2012. p 105–108.

- Cheng Yi-Lung. Effect of H2/He plasma treatment on porous low dielectric constant materials. Surface and Coatings Technology. 2016. Volume 308. p. 182–188.

- Cheng Yi-Lung. Plasma Damage on Low-k Dielectric Materials. Plasma Science and Technology - Basic Fundamentals and Modern Applications. 2019

- Kossar S. Low-k Dielectric for Semiconductor Packaging: Advancements, Challenges, and Future Outlook // Handbook of Emerging Materials for Semiconductor Industry. Springer, Singapore. 2024. p. 743–753.

- Lopaev D.V. Effect of H atoms and UV wideband radiation on cured low-k OSG films. Journal of Physics D: Applied Physic. 2022. Volume 55.

- Lu D. Analysis of surface contamination on organosilicate low-k dielectric materials. Microelectronic Engineering. 2005. Volume 77. Issue 1. p. 63–70.

- Sinha H. The effects of vacuum ultraviolet radiation on low-k dielectric films. Journal of Applied Physics. 2012. Volume 112. Issue 11.

- Wu C. Electrical Reliability Challenges of Advanced Low-k Dielectrics. ECS Journal of Solid State Science and Technology. 2014. Volume 4. Number 1.