УДК 537.525

Адаптация верифицированной кинетической схемы CF4 для оптимизации модели 
плазмы C2F6

Е.Е. Корякова1,2, А. М. Ефремов2

1Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

2АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники»

Фторуглеродные газы CxFy широко используются в технологии интегральной микроэлектроники в качестве плазмообразующих сред для очистки и травления кремниевых пластин и различных функциональных слоёв [1]. Отличительной чертой плазмы таких газов является осаждение полимероподобных покрытий на поверхности, контактирующие с плазмой. При этом скорость роста и равновесная толщина плёнки определяются соотношением y/x в исходной молекуле. Газы с высокой полимеризационной способностью (низким значением y/x) применяются в основном для формирования структур с высоким аспектным соотношением (благодаря пассивации боковых стенок полимерным слоем) и для высокоселективного травления пары SiO2/Si (из-за существенно меньшей толщины полимера на кислородсодержащей поверхности) [2]. Одним из ключевых газов для второго направления является гексафторэтан (C2F6).

Ключевым условием для совершенствования существующих и создания новых технологий плазмохимического травления (ПХТ) с использованием C2F6 является понимание физико-химических механизмов, определяющих связь между условиями процесса и его результатами. Эффективным методом получения такой информации для молекулярных газов со сложным многоканальным взаимодействием продуктов диссоциации выступает математическое моделирование плазмы [3]. Несмотря на высокий технологический потенциал C2F6, к настоящему времени известна лишь одна работа, посвящённая созданию самосогласованной модели его плазмы [4]. Авторы [4] впервые предложили кинетическую схему (включающую реакции нейтральных и заряженных частиц), выполнили расчёты состава плазмы в зависимости от давления и мощности с помощью коммерческого пакета CHEMKIN и провели верификацию модели, сравнив расчётные концентрации электронов, атомов F и радикалов CF2 с экспериментальными данными. Однако значительные расхождения (вплоть до противоположных трендов) между расчётом и экспериментом указывают на то, что модель несовершенна, неадекватно отражает реальные процессы и требует доработки в части набора реакций и/или их кинетических параметров.

Анализ литературы показал, что кинетическая схема для C2F6 практически полностью, за исключением нескольких реакций, совпадает с набором процессов для плазмы CF4. Последняя многократно изучалась экспериментально, имеет хорошо выверенную (лишённую принципиальных недостатков) кинетическую схему и стабильно демонстрирует высокую сходимость результатов моделирования с экспериментом по электронной температуре, концентрациям заряженных частиц и атомов фтора. В связи с этим логичным методологическим подходом является оптимизация кинетической схемы для плазмы C2F6 путём переноса верифицированного блока реакций из модели тетрафторметана. Целью данной работы стали реализация этого подхода и оценка его эффективности с точки зрения повышения точности расчёта.

Расчёты параметров и состава плазмы C2F6 выполнялись в среде Ansys Chemkin с использованием нульмерного (0D) приближения (без учёта пространственного распределения) для условий стандартного GEC-реактора в режиме идеального перемешивания. Данные условия полностью соответствуют параметрам модели из работы [4], что обеспечивает корректность сравнения результатов. Основное отличие заключалось в рассмотрении «чистой» плазмы, без учёта стока частиц на травление материала и эмиссии продуктов в газовую фазу. Таким образом, гетерогенные процессы были ограничены реакциями рекомбинации активных частиц на стенках реактора для корректного описания кинетики их образования и гибели. Известно, что в области низких (менее 50 Па) давлений такие реакции критически влияют на равновесные концентрации атомов, радикалов и ионов в объёме.

На первом этапе работы была выполнена тестовая верификация кинетической схемы для плазмы CF4, предложенной в работе [5]. Критерием адекватности послужили экспериментальные данные по температуре и концентрации электронов, полученные в той же работе методом зондов Лангмюра. Результаты моделирования продемонстрировали хорошее согласие с экспериментом, подтвердив корректность настроек решателя и базовых допущений модели.

Рис. 1. Зависимость концентрации электронов от вкладываемой мощности при р = 10 мтор: точки - эксперимент работы; пунктирная линия - модель работы [4]; сплошная линия - наша модель.

На втором этапе верифицированная схема для CF4 (42 реакции с участием CFx (x = 1–4), F и F2) была дополнена реакциями, специфичными для C2F6. Дополнительный блок включил 10 реакций под действием электронного удара (передача импульса, возбуждение, диссоциация, ионизация, диссоциативное прилипание), 1 реакцию объёмной рекомбинации радикалов и 1 канал гетерогенной рекомбинации по механизму Или-Ридила [6], обеспечивающий регенерацию C2F6 в объёме плазмы. Расчёты показали, что разработанная модель обеспечивает значительно лучшее, по сравнению с оригинальной моделью [4], согласие с экспериментом по концентрациям электронов, атомов фтора и радикалов CF2 (рис. 1, табл. 1). В частности, на рис. 1 видно, что зависимость концентрации электронов от мощности утратила участок насыщения при мощностях свыше 250 Вт, который, вероятно, был следствием некорректного баланса ионизации/рекомбинации и потерь электронной энергии. Аналогичные эффекты, связанные с насыщением скоростей электронно-стимулированных процессов, были устранены и для зависимостей концентраций нейтральных частиц, включая атомы фтора и радикалы CF2 (табл. 1), при этом разработанная модель также продемонстрировала лучшее совпадение с экспериментом.

Изложенное подтверждает обоснованность выполненной оптимизации модели и определяет её пригодность для изучения как физико-химических свойств плазмы C2F6, так и закономерностей процессов ПХТ с её использованием.

Таблица 1. Сравнение концентраций частиц при p = 10 мтор и W = 300 Вт

| Параметр | Эксперимент [4] | Модель [4] | Наша модель |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентрация электронов, см-3 | 6,9∙1011 | 5,35∙1011 | 6,6∙1011 |
| Концентрация F, см-3 | 10,75∙1010 | 6,25∙1010 | 10,1∙1010 |
| Концентрация CF2, см-3 | 1,76∙1013 | 0,87∙1013 | 1,54∙1013 |

Литература

- Красников Г. Я., Возможности микроэлектронных технологий с топологическими размерами менее 5 нм, Наноиндустрия T. 13. No. S5-1(102) (2020), 13-19

- Lieberman M.A., Lichtenberg A.J. Principles of Plasma Discharges and Materials Processing. Wiley, 2005

- van Dijk, Jan & Kroesen, G.M.W. & Bogaerts, Annemie. Plasma modelling and numerical simulation. Journal of Physics D: Applied Physics. 2009.  42. 190301. 10.1088/0022-3727/42/19/190301.

- Ho P. [et al.]. Modeling the plasma chemistry of C2F6 and CHF3 etching of silicon dioxide, with comparisons to etch rate and diagnostic data // J. Vac. Sci. Technol. A. 2001. V. 19(5). P. 2344–2357.

- Kimura, T. & Ohe, K. Model and probe measurements of inductively coupled CF4 discharges. Journal of Applied Physics. 2002. 92. 1780-1787. 10.1063/1.1491023.

- Kolasinski, Kurt. Surface science: foundations of catalysis and nanoscience / Kurt Kolasinski. 2019.