Описание и реализация физико-математической модели резистивного переключения в структуре TiN/HfO2/Ti с использованием САПР Sentaurus TCAD

Козлов А.К.1, Ганыкина Е.А.2,3, Резванов А.А.2,4

Магистрант1, канд. физ.-мат. наук2, нач. лаборатории3, нач. отдела4

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Физтех-школа Электроники, Фотоники и Молекулярной Физики, Долгопрудный, Россия

АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники», Зеленоград, Россия

E–mail: kozlov.ak@phystech.edu

В настоящее время в микроэлектронике существует потребность во внедрении новых классов памяти, таких как SCM (Storage Class Memory), с целью оптимизации объёма и скорости записи данных. Традиционные виды памяти, такие как DRAM и Flash-память, уже не в полной мере отвечают современным требованиям по ключевым параметрам. В связи с этим активно ведутся исследования в области альтернативных решений, основанных на новых физических принципах: MRAM, FeRAM, PCM и ReRAM. Одним из наиболее перспективных видов памяти является резистивная память с произвольным доступом (ReRAM). Принцип её работы основан на обратимом изменении проводимости активной среды, что обеспечивает переключение между двумя логическими состояниями — высоким (High Resistance State, HRS) и низким (Low Resistance State, LRS) сопротивлением [1]. Данный вид памяти обладает рядом преимуществ: высокой масштабируемостью, высокой скоростью переключения [2], сроком хранения информации более 10 лет, низким энергопотреблением (~10 пДж) [3]. В данной работе рассматривались элементы хранения ReRAM на основе оксида гафния, так как, во-первых, на их основе ранее уже была продемонстрирована возможность получения ячеек с необходимыми параметрами [4], а во-вторых, оксид гафния повсеместно используется в КМОП производстве [5].

При исследовании процесса резистивного переключения филаментарного типа, а именно процесса разрыва и замыкания проводящего канала (conductive filament, CF) в оксиде гафния использовался САПР SENTAURUS TCAD, который позволяет моделировать технологические процессы и полупроводниковые приборы на основе не только заложенных в нем физических моделей, но и собственных уравнений.

Физико-математическая модель резистивного переключения описывалась в модуле Sprocess с помощью языка Alagator (A Layered Approach to Generating Advanced Technically Oriented Research). Данная модель состоит из системы дифференциальных уравнений в частных производных, решениями которых являются концентрации вакансий и ионов кислорода, распределение температуры и потенциала. Данная модель учитывает генерацию/рекомбинацию вакансий и ионов кислорода, захват ионов активным электродом, Джоулевы потери и термодиффузию ионов кислорода в оксиде.

По результатам проведенного моделирования для стека TiN/HfO2/Ti (рисунок 1) была получена подвижность электронов в оксиде, с помощью которой можно получить ВАХ данного стека элемента хранения резистивного переключения.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда №23-91-06003, https://rscf.ru/project/23-91-06003/.

Литература

- Красников Г. Я., Орлов О. М., Макеев В. В. Исследование эффекта переключения и транспорта заряда в бесформовочном мемристоре на основе нитрида кремния с разными типами металла верхнего электрода //Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника. – 2020. – №. 1. – С. 42-46

- Резванов А. А. и др. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ В КАЧЕСТВЕ БУФЕРНОГО СЛОЯ В МЕМРИСТОРНЫХ СТРУКТУРАХ //Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника. – 2022. – №. 1. – С. 69-86.

- Кузьмичёв Д.С. Исследование филаментарого и нефиламентарного резистивного переключеия в структурах металл-диэлектрик-металл на основе оксида тантала: дис. ... канд. физ.-мат. наук. М., 2023.

- Govoreanu, Bogdan. (2011). 10 × 10 nm2 Hf/HfOX crossbar resistive RAM with excellent performance, reliability and low-energy operation. IEDM Tech. Dig.. 729-732.

- Егоров К.В. Резистивное переключение в структурах металл-изолятор-металл на основе оксида гафния и оксида тантала, формируемых атомно-слоевым осаждением: дис. ... канд. физ.-мат. наук. М., 2019.