Разработка оптического биосенсора на основе кремниевых нанонитей для селективного детектирования бактерий Escherichia coli
Самсонова В.С.
Студент
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: vika.samsonova2002@gmail.com
Детектирование патогенных микроорганизмов, таких как бактерии кишечной палочки (E. coli), является критической задачей для здравоохранения и безопасности пищевых продуктов. Традиционные методы диагностики часто требуют длительного времени (до 48 часов) и сложного оборудования. Ранее в работах нашей научной группы была продемонстрирована возможность создания оптического сенсора на основе интерференции Фабри–Перо в кремниевых наноструктурах для диагностики вирусов [1, 2]. В данной работе исследуется возможность создания сенсора для диагностики бактерий, обеспечивающего высокую чувствительность и селективность за счет специфической функционализации поверхности кремниевых нанонитей (КНН).
Образцы КНН были получены методом металл-стимулированного химического травления (МСХТ) пластин кристаллического кремния p-типа проводимости с ориентацией (100). Для обеспечения специфического связывания часть образцов была функционализирована моноклональными антителами к E. coli. Снятие оптического сигнала проводилось путем измерения спектров отражения в среднем ИК-диапазоне. В спектрах наблюдались интерференционные полосы Фабри–Перо, обусловленные отражением света от верхней и нижней границ слоя КНН. По изменению расстояния между пиками интерференции определялось изменение эффективного показателя преломления при специфическом и неспецифическом связывании бактерий, взятых при различной концентрации. 
Показано, что адсорбция бактерий на поверхности кремниевых наноструктур приводит к изменению эффективного показателя преломления и, как следствие, к сдвигу интерференционных максимумов [3]. В случае массивов КНН, благодаря значительному расстоянию между нитями (100–200 нм), бактерии способны частично проникать вглубь слоя. Установлено, что специфическое связывание, обеспечиваемое ковалентным прикреплением бактерий к антителам, приводит к значительно большей плотности заполнения поверхности и пор биообъектами по сравнению с неспецифическим взаимодействием, обусловленным силами Ван-дер-Ваальса.

Полученные результаты демонстрируют перспективность использования функционализированных КНН в качестве универсальных платформ для создания высокоселективных интерферометрических биосенсоров.

Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М.В.Ломоносова № 1021090200083-4. Автор выражает благодарность своему научному руководителю К.А. Гончару, руководителю лаборатории Л.А. Осминкиной и Ж.В. Самсоновой за помощь в эксперименте.
Литература
1. К.А. Гончар, Н.Ю. Саушкин, И.И. Циняйкин, А.А. Елисеев, А.С. Гамбарян, Ж.В. Самсонова, Л.А. Осминкина. Диагностика вирусов с использованием интерференционных пленок Фабри-Перо макропористого кремния // Оптика и спектроскопия, 131(9), 2023, стр. 1283-1287.
2. M. Wang, P.A. Rachishena, D.A. Nazarovskaia, P.A. Domnin, I.I. Tsiniaikin, A.I. Efimova, S.A. Ermolaeva, L.A. Osminkina, K.A. Gonchar. Diagnostics of Escherichia coli using Fabry-Perot interference in silicon nanostructures of various morphologies // Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics, 17(6), pp. 798–807 (2024).
3. Gonchar K.A., Agafilushkina S.N., Moiseev D. V., Bozhev I.V., Manykin A.A., Kropotkina E.A., Gambaryan A.S., Osminkina L.A., H1N1 influenza virus interaction with a porous layer of silicon nanowires // Materials Research Express, 2020, p. 035002.
