Наночастицы пористый кремний/золото для адресной доставки лекарств и радиотерапии

Васильева М.И., Назаровская Д.А.

Студент 5 года обучения, аспирант 4 года обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E–mail: vasileva.maria26@yandex.ru

Пористые кремниевые наночастицы (пКНЧ) являются перспективным материалом для биомедицинских приложений благодаря биосовместимости, способности к биодеградации до нетоксичной кремниевой кислоты и большой удельной площади поверхности, допускающей химическую модификацию. Данные свойства позволяют создать многофункциональную платформу для адресной доставки лекарственных препаратов с возможностью спектрального контроля внутриклеточного распределения. [1, 2]. Для реализации активного таргетирования, помимо пассивного накопления частиц в опухолевых клетках, их поверхность функционализируется аптамерами. [3].

Метод комбинационного рассеяния света (КРС) является мощным инструментом для идентификации молекулярного состава вещества, однако обладает низкой интенсивностью сигнала рассеяния, что затрудняет интерпретацию получаемых спектров [4]. Модификация поверхности пКНЧ золотом позволяет повысить чувствительность метода благодаря эффекту гигантского комбинационного рассеяния (ГКР). Его механизм обусловлен локализованным поверхностным плазмонным резонансом (ЛППР) в наночастицах золота, приводящим к значительному усилению локального электромагнитного поля [5].

Помимо диагностических функций, наличие золота, обладающего большим зарядовым числом (Z=79), в составе нанокомпозита открывает перспективы его применения в качестве радиосенсибилизатора для лучевой терапии. Физическая основа радиосенсибилизации заключается в значительном возрастании сечения фотоэффекта для тяжелых атомов при воздействии ионизирующего излучения (рентгеновского или гамма-излучения). При поглощении фотона атомом золота генерируется каскад вторичных электронов (фотоэлектроны и Оже-электроны). Эти низкоэнергетичные электроны, в свою очередь, индуцируют радиолиз воды, приводящий к образованию активных форм кислорода (АФК), повышение концентрации которых в непосредственной близости от наночастиц золота в составе нанокомпозита, накопившихся в опухолевой клетке, вызывает нерепарируемые повреждения ДНК, липидов мембран и митохондрий, локализуя цитотоксический эффект облучения [6].

В данном исследовании синтезирован композитный материал на основе пористых наночастиц кремния, декорированных наночастицами золота (Au-пКНЧ) и изучены его физико-химические характеристики. Методами динамического рассеяния света (ДРС), сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии показано, что размер наноструктур составляет около 150 нм с размерами пор около 20 нм, дзета-потенциал поверхности -38 мВ; метод дифракции электронов подтверждена кристаллическая структура пКНЧ, а из полученных спектров КРС рассчитан размер нанокристаллов кремния – около 2,9 нм. Была отработана методика загрузки лекарств в поры композитных наночастиц. Эффективность загрузки Сунитиниба составила ~70%, Доксорубицина ~35%.

Пик плазмонного резонанса находится в области ~540 нм. Получено значительное усиление сигнала комбинационного рассеяния от молекул лекарств (ГКР) благодаря модификации поверхности наночастицами золота, что позволило построить карты распределения Au-пКНЧ, загруженных Сунитинибом и Доксорубицином, в цитоплазме клеток рака молочной железы MDA-MB-231. Анализ цитотоксичности полученных наноструктур подтвердил их способность индуцировать апоптоз, что соотносится с данными спектроскопии и морфологическими изменениями клеток. Для повышения селективности накопления поверхность Au-пКНЧ функционализирована аптамерами, специфичными к рецепторам клеточной мембраны MDA-MB-231.

Таким образом, синтезированный нанокомпозит Au-пКНЧ, функционализированный аптамерами, представляет собой перспективную тераностическую платформу для комбинированной онкотерапии, объединяющую функции адресной доставки лекарств, ГКР-визуализации его внутриклеточного распределения и возможность локального усиления лучевого воздействия. Благодаря таргетированию воздействия на опухолевые клетки ожидается повышение эффективности лечения и минимизация побочных явлений у пациентов.

Результаты работы получены за счёт гранта РНФ, проект 24-15-00137, обработка данных спектроскопии КРС произведена при поддержке фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС» 23-2-2-18-1.

Выражаю благодарность моему научному руководителю Осминкиной Л.А.

Литература:

- Maximchik P.V., et al. Biodegradable Porous Silicon Nanocontainers as an Effective Drug Carrier for Regulation of the Tumor Cell Death Pathways // ACS Biomaterials Science & Engineering. 2019. Vol. 5(11). P. 6063-6071.

- Park J.-H., et al. Biodegradable luminescent porous silicon nanoparticles for in vivo applications // Nature Materials. 2009. Vol. 8. P. 331-336.

- Helal M.W., et al. Comparative Analysis of Aptamer-Conjugated Gold Nanoparticles for Targeted Therapy // Applied Biochemistry and Biotechnology. 2025. Vol. 197. P. 1678-1695.

- Новикова В.А., Варжель С.В. Рассеяние света и его применение в волоконной оптике. СПб.: Университет ИТМО, 2019. С. 13–18, 28-30.

- Kartashova A.D., et al. Surface-Enhanced Raman Scattering-Active Gold-Decorated Silicon Nanowire Substrates for Label-Free Detection of Bilirubin // ACS Biomaterials Science & Engineering. 2022. Vol. 8(10). P. 4175-4184.

- Nguyen V.K., et al. Gold Nanoparticles for Enhanced Radiotherapy // Nanomaterials. 2025. Vol. 15(4). 317.