Нелинейно-оптические эффекты в прямозонных полупроводниках под действием интенсивного терагерцового излучения, генерируемого в кристалле DAST, с накачкой излучением хром-форстеритового лазера
Жидовцев Н.А.
Аспирант
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия

E–mail: zhidovtcev.na16@physics.msu.ru 
В последние годы наблюдается значительный прогресс в области генерации интенсивных терагерцовых (ТГц) импульсов. Разработка новых органических нелинейных кристаллов открыла доступ к генерации мощных ультракоротких ТГц импульсов и проведению исследований нелинейно-оптического отклика различных материалов на воздействие такими импульсами [1,3,6]. Ранее нами была продемонстрирована высокоэффективная генерации ТГц излучения в кристалле DAST при накачке хром-форстеритовым лазером, что позволило достичь напряженности поля до 7 МВ/см [4]. 
В настоящей работе исследуется взаимодействие интенсивного ТГц излучения (до 7 МВ/см) с прямозонным полупроводником GaAs. Показано, что воздействие интенсивного ТГц излучения позволяет наблюдать эффект ударной ионизации в полупроводниках с собственной проводимостью в поле предельно короткого ТГц импульса, полученного при накачке органического кристалла DAST фемтосекундным излучением хром-форстеритовой лазерной системы. В то время как приложение сильного ТГц поля к полупроводникам с электронным типом проводимости приводит к искажению профиля потенциальной ямы для электрона в кристалле и реализации туннельной ионизации и индуцированного ТГц полем эффекта просветления. 
Точное определение временного профиля электрического поля ТГц излучения играет ключевую роль для полного анализа различных нелинейных явлений, индуцированных интенсивными ТГц импульсами с напряженностью поля, превышающей 1 МВ/см. Использование схемы электрооптического стробирования в кристалле GaP толщиной 200 мкм позволило оценить поглощенную энергию и плотность носителей, и на основе этого определить эффективность туннелирования по методике [2]. Более того, в таких условиях становится возможной генерация второй гармоники оптического пробного импульса [5], что предоставляет метод для исследования быстропротекающих процессов, индуцированных ТГц полем в полупроводниковых структурах.
Литература
1.  Chai X., et al. Observation of crossover from intraband to interband nonlinear terahertz optics// Optics Letters. 2018. V. 43 (21). P. 5463–5466.

2.  Kuehn W., et al. Terahertz-induced interband tunneling of electrons in GaAs // Physical Review B. 2010. V. 82 (7). P. 075204.

3.  Ma Z., et al. Optical generation of strong-field terahertz radiation and its application in nonlinear terahertz metasurfaces // Nanophotonics. 2022. V. 11 (9). P. 1847–1862.

4.  Rumiantsev B.V., et al. Generation of intense few-cycle terahertz radiation in organic crystals pumped by 1.24-μm multigigawatt chirped laser pulses// JETP Letters. 2023. Т. 117 (8). С. 566–573.

5.  Savel'ev A., et al. Transient optical non-linearity in p-Si induced by a few cycle extreme THz field// Optics Express. 2021. V. 29 (4). P. 5730–5740.
6.  Zhang X.C., Shkurinov A., Zhang Y. Extreme terahertz science // Nature Photonics. 2017. V. 11 (1). P. 16–18.
