Управление фазовым сдвигом проходящего света в тонких пленках халькогенидных фазоизменяемых материалов.
А.А. Бурцев
Научный сотрудник

Национальный Исследовательский Центр "Курчатовский Институт",

Лаборатория нанофотоники и наноплазмоники, Шатура, Россия
E–mail: murrkiss2009@yandex.ru 
Фазоизменяемые материалы (ФИМ) стали перспективной платформой для создания полностью оптических устройств хранения и обработки информации [1, 2]. Их ключевым функциональным свойством выступает значительный контраст электрических и оптических характеристик между аморфной и кристаллической фазами [3, 4]. В долгосрочной перспективе эти материалы открывают возможности для динамического управления светом. На основе различия оптических свойств фаз, в частности, на материале Ge₂Sb₂Te₅ (GST), были реализованы перестраиваемые оптические модуляторы, ограничители и поляризационные отражатели [5, 6]. Кроме того, структуры на основе ФИМ продемонстрировали возможность управления фазовой сингулярностью световой волны («точкой темноты») при переходе слоя GST из аморфного состояния в кристаллическое [7]. Данное явление лежит в основе таких фундаментальных эффектов, как эффект Ааронова — Бома и фаза Берри. В связи с этим, всестороннее исследование управления фазой отражённого и прошедшего излучения при переключении ячейки ФИМ представляется необходимым.

Несмотря на то, что коммерческие элементы электронной памяти на основе GST демонстрируют время переключения менее 500 пс и выдерживают более 10⁸ циклов записи, достижение аналогичных характеристик в оптических устройствах остаётся серьёзной проблемой [8]. Основная сложность заключается в несоответствии оптических свойств материалов, оптимизированных для электроники, требованиям фотонных приложений. Особую трудность представляет обеспечение независимого управления отдельными элементами в массиве вследствие неизбежных тепловых перекрёстных помех.

Для преодоления этих ограничений вектор исследований смещается в сторону альтернативных халькогенидных соединений, прежде всего на основе серы и селена. Эти материалы, характеризующиеся низким поглощением и высоким контрастом показателя преломления в ближнем инфракрасном диапазоне, представляют собой перспективную платформу для создания перестраиваемых фотонных устройств [9].

На основе серии экспериментов и математического моделирования проанализированы особенности модуляции проходящего излучения при кристаллизации тонких плёнок сплава GST и трех фазоизменяемых материалов на основе селена (Ge2Sb2Se4Te1, Sb2Se3 и Bi2Se3). Показано, что путём подбора оптимальной толщины плёнки и параметров лазерного воздействия (энергии, длительности импульса и диаметра пучка) можно эффективно управлять этим процессом [10-12].

Перспективность предложенного метода управления оптическим фронтом заключается в использовании элементарной ячейки, функционирующей как быстродействующий фазовый модулятор для пучков произвольной апертуры. Уникальность технологии состоит в её способности изменять оптические свойства материала при сохранении его структурной целостности, что открывает возможность гибкой и мгновенной настройки. Устройство обладает широкой спектральной полосой модуляции и способностью к быстрой перестройке под управляющим воздействием лазерного излучения.

Работа проведена в рамках выполнения государственного задания НИЦ «Курчатовский институт».
Литература
1. S.T. Han, Y. Zhou (Eds.) Photo-Electroactive Non-Volatile Memories for Data Storage and Neuromorphic Computing. Woodhead Publishing, 2020.

2. M. Wuttig, H. Bhaskaran, T. Taubner. Phase-change materials for non-volatile photonic applications //Nature photonics. 2017, Vol. 11, №. 8, pp. 465-476.

3. A.V. Kolobov, J. Tominaga. Chalcogenides: Metastability and Phase Change Phenomena. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012.

4. S. Raoux, M. Wutting (Eds.) Phase change materials. Science and applications. Springer Science+Business Media, 2009.

5. P. Guo, A.M. Sarangan, I. Agha. A review of germanium-antimony-telluride phase change materials for non-volatile memories and optical modulators. // Applied sciences, 2019, Vol. 9, №. 3. p. 530.

6. A. Mahmoodi, M. Miri, M. H. Sheikhi, S. M. Pouyan. Design of high extinction ratio, low loss, and compact optical modulators and switches based on GST phase change material //Journal of the Optical Society of America B, 2021, Vol. 38, №.11, pp. 3261-3268.

7. K. V. Sreekanth, S. Han, R. Singh. Ge2Sb2Te5‐based tunable perfect absorber cavity with phase singularity at visible frequencies //Advanced Materials, 2018, Vol. 30, №. 21, p. 1706696.

8. Z. Fang, J. Zheng, A. Saxena, J. Whitehead, Y. Chen, A. Majumdar. Non‐volatile reconfigurable integrated photonics enabled by broadband low‐loss phase change material //Advanced Optical Materials, 2021, Vol. 9, №. 9, p. 2002049.

9. M. Delaney, I. Zeimpekis, D. Lawson, D. W. Hewak, O. L. Muskens. A new family of ultralow loss reversible phase‐change materials for photonic integrated circuits: Sb2S3 and Sb2Se3 //Advanced functional materials, 2020, Vol. 30, №. 36, p. 2002447.

10. A.V. Kiselev, A.A. Nevzorov, A.A. Burtsev, V.A. Mikhalevsky, N.N. Eliseev, V.V. Ionin, A.A. Lotin. Optically controlled fine-tuning phase shift cell based on thin-film Ge2Sb2Te5 for light beam phase modulation //JETP Letters, 2024, Vol.120, №. 6, pp. 440-444.
11. А.В. Киселев, В.А. Михалевский, А.А. Невзоров, А.А. Бурцев,   В.В. Ионин, Н.Н. Елисеев, А.А. Лотин. Моделирование ячеек адаптивного фазосдвигающего фильтра с оптическим управлением на основе многослойных структур фазоизменяемых материалов. // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов, 2024, №. 16, c. 651-657.
12. А.А. Бурцев, В.В. Ионин, А.В. Киселев, В.А. Михалевский, Н.Н. Елисеев, А.А. Невзоров, Е.В. Хайдуков, А.А.Лотин. Активные элементы устройств оптических фазовращателей на основе тонких пленок материалов Ge2Sb2Se4Te1, Sb2Se3 и Bi2Se3 //Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики, 2025, Vol. 122,  №. 12, pp. 855-859.

