Органосиликатные пленки, импрегнированные β-дикетонатами Eu³⁺: синтез, люминесцентные свойства и количественный анализ
Кунец Е.А.11, Заворотный Ю.С.2, Епифанов Е.О.3, Минаев Н.В.4, Рыбалтовский А.О.5, Воротилов К.А.6, Серегин Д.С.7
1Студент; 2с.н.с.; 3н.с.; 4в.н.с.;5в.н.с.;6с.н.с.;7проф.
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия
2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, Москва, Россия
35Институт фотонных технологий, Курчатовский комплекс кристаллографии и фотоники, НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия
67МИРЭА — Российский технологический университет, НОЦ “Технологический центр”, Москва, Россия

E-mail: liza.kunets1@gmail.com
Люминесцентные сенсоры на основе координационных соединений Eu³⁺ являются перспективными благодаря узким полосам излучения и высокой чувствительности к локальному окружению. Важна разработка твердотельных матриц, обеспечивающих равномерное распределение комплексов и их защиту, при этом сохраняющих доступ внешних анализируемых сред к люминесцентному центру.
Цель работы - исследование влияния характеристик органосиликатной матрицы на оптические свойства с импрегнированными молекулами β-дикетонатов европия — Eu(TTA)₃ и Eu(FOD)₃. Объекты исследования - 4 типа пленок из органосиликатных стекол со степенью пористостью 0%, 10%, 20%, 30%, синтезированных золь-гель методом [3]. Способы внедрение комплексов: жидкостная пропитка (этанол для Eu(TTA)₃, дихлорметан для Eu(FOD)₃) и импрегнацая в среде сверхкритического диоксида углерода (ск-СО₂).
[image: image1.png]


[image: image2.wmf]26

24

22

20

18

16

14

12

360

400

500

600

700

800

900

0.1

1

10

100

1000

10000

20% PG

TS_Dye\FilmsAOR\20PG\20PG.opj\G20w

Q.Intensity, cts/ms

l

, nm

 

CH

2

Cl

2

-Eu(fod)

3

(0.21 M)

 

SC CO

2

-Eu(fod)

3

 

EtOH-Eu(tta)

3

(8.3mM)

 

SC CO

2

-Eu(tta)

3

n

, 1000·cm

-1

Для количественного анализа развита методика обработки данных, основанная на кусочно-линейной аппроксимации и вычитании фона с калибровкой на образцах чистых комплексов на кварце. Рассчитывалось соотношение интенсивностей гиперчувствительного (⁵D₀→⁷F₂) и малочувствительного (к локальному окружению) магнитодипольного (⁵D₀→⁷F₁) переходов.
Рис. 1. Спектры ФЛ плёнок с 20% порогена для образцов, полученных при импрегнациях через растворы в органических растворителях и через ск-СО₂-импрегнацию. a – с полосой рассеяния накачки, б – с полосами европия 5D0–7FJ (J=0-2).
Установлено, что комплексы Eu(TTA)₃ демонстрируют более высокую интенсивность фотолюминесценции в органосиликатной матрице, что может быть обусловлено более эффективным антенным эффектом [1] и меньшими размерами молекул, облегчающими их проникновение в поры. Показано, что ск-CO₂-импрегнация обеспечивает более высокую и воспроизводимую яркость свечения образцов, благодаря равномерному распределению комплекса и отсутствию молекул воды, которые являются причиной тушения люминесценции [4]. Обнаружена корреляция интенсивности люминесценции со степенью пористости: в основном наилучшие оптические характеристики достигаются у пленок с содержанием порогена 20%.
Значения соотношения интенсивностей переходов для образцов с Eu(TTA)₃ выше, чем для Eu(FOD)₃, что указывает на различия в локальном окружении иона Eu³⁺ [2].  Данные соотношения выше при ск-CO₂-импрегнации, что также обосновывается отсутствием в флюиде молекул воды, которые содержатся в растворителе и проникают в поры во время импрегнации жидкостной пропиткой. Для всех образцов наблюдается уменьшение значения отношения интенсивностей переходов через временные промежутки, что может свидетельствовать о проникновении молекул воды в пористую структуру из воздуха.
Литература
1. Чеброва Анастасия Юрьевна: СПЕКТРОСКОПИЯ МОЛЕКУЛ Eu(fod)3, ВВЕДЕННЫХ В ПРОЗРАЧНЫЕ ДИЭЛЕКТРИКИ ЧЕРЕЗ РАСТВОР СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДИОКСИДА УГЛЕРОДА. // диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. 2008
2. Koen Binnemans: Interpretation of europium(III) spectra // Coordination Chemistry Reviews 295 (2015) 1–45

3. Md Rasadujjaman, Jinming Zhang, Alexey S. Vishnevskiy, Jing Zhang and Mikhail R. Baklanov: Structural and Luminescence Properties of Eu-Doped PMO Films with Ethylene Bridge and Methyl Terminal Groups. // Coatings 2023, 13, 1656.
4. V. I. Gerasimova, Yu. S. Zavorotny, A. O. Rybaltovski, A. Yu. Taraeva, S. I. Tsypina, and V. N: Bagratashvili. Optical Spectroscopy of the Eu(FOD)3 Complex Impregnated into the Free Volume of Nanoporous Glass and Polymethylmethacrylate Using Supercritical Carbon Dioxide. // Optics and Spectroscopy, Vol. 98, No. 4, 2005, pp. 564–568. Translated from Optika i Spektroskopiya, Vol. 98, No. 4, 2005, pp. 616–620.Original Russian Text Copyright © 2005 by Gerasimova, Zavorotny, Rybaltovski, Taraeva, Tsypina, Bagratashvili.
a





б








