Сверхразрешающая визуализация с использованием многослойных и частично покрытых микрочастиц

Рабей Ирина Андреевна, Бекиров Арлен Ремзиевич, Лукьянчук Борис Семёнович

Студентка, 6 курс специалитета, аспирант, проф. д. ф.-м. н.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: rabei.ia20@physics.msu.ru

Введение. Оптическая микроскопия является одним из фундаментальных инструментов научных исследований, но её разрешение ограничено дифракционным пределом. Перспективным подходом сверхразрешения является микросферная микроскопия, предложенная Вангом и соавторами в 2011 году [1]. Метод совместим с обычными микроскопами, работает при белом свете в режимах пропускания и отражения и формирует увеличенное мнимое изображение с разрешением до λ/7–λ/8. Однако при некоторых параметрах наблюдаются резонансные эффекты, вызывающие резкие изменения разрешения, а также интерференционные кольца, обусловленные отражениями на границе микросферы с образцом [2,3].

Целью настоящей работы являлось численно исследовать возможность улучшения разрешения за счёт многослойности или частичного покрытия микросфер.

Материалы и методы. Моделирование выполнено в двумерной частотной постановке методом конечных элементов в MATLAB PDE Toolbox. Постановка для однородной микросферы реализована аналогично подходу, предложенному в статье [4]. Рассматривается система в режиме отражения, микросфера контактирует с объектами, расположенными на диэлектрической подложке.

Объекты: прямоугольные идеально проводящие элементы шириной 0.25λ и высотой 0.1λ. Подложка имеет показатель преломления n = 1.46. Освещение задаётся по схеме Кёлера как набор плоских волн в угловом конусе, использованы направления с углом 3π/8 и шагом по углу π/100.

Построение изображение реализовано через дифракционный интеграл по вспомогательному контуру Г, охватывающему микросферу и поле вокруг неё:

Eimr0=−i4Г.Gn, ∇E∗−E∗n, ∇Gdl ,

где Г — произвольная кривая, гомотопичная бесконечной прямой, G = H01kr−r0 — функция Ханкеля первого рода, ∗ — комплексное сопряжение, k = 2πλ, ∇ =∂∂r, λ — длина волны.

Разрешение определяли через критерий Рэлея.

Модель была расширена на случаи многослойных и частично покрытых микросфер: симметричные диэлектрические патчи по бокам микросферы в средней области по высоте (npatch =1.7 + i 0.001, толщина t = 0.08λ ), симметричные Ag-патчи в той же геометрии, однослойное покрытие (n = 1.65, Al2O3), а также двухслойные оболочки(полные и только на верхней половине сферы) из материалов Al2O3 (n1 = 1.65) и MgF2 (n2 = 1.38). Дополнительно реализован вариант, повторяющий материалы из статьи [3] про двухслойные микросферы (Al2O3 как внутренний слой и SiO2 как внешний).

Для двухслойных структур были использованы толщины, близкие к четверть-волновым в единицах λ (в модели λ = 1, ω = 2π).

Результаты. При R = 4 модификация с диэлектрическими патчами приводит к существенному улучшению разрешения с 0.24219λ  до 0.10938λ (рис. 1). Двухслойные варианты с параметрами n1 = 1.65, n2 = 1.38 ухудшают результат (0.32031λ для полного покрытия и 0.29688λ для верхней половины). Однослойное покрытие даёт близкое значение к случаю однородной микросферы (0.23438λ).

Для однородной микросферы при R = 4.18 разрешение ухудшается до 0.70625λ, что соответствует резонансной области. В этом режиме симметричные диэлектрические патчи вновь дают сильное улучшение 0.22656λ, то есть резонанс практически подавляется при такой конструкции. Вариант с Ag-патчами ведёт себя противоположным образом: оценка ухудшается до 0.79375λ, то есть пик становится ещё более выраженным. Для двухслойных микросфер результаты зависят от выбора внешнего слоя. При n1 = 1.65, n2 = 1.38 разрешение улучшается относительно базовой модели (0.375λ). Замена внешнего слоя на n2 = 1.48 приводит к гораздо более сильному улучшению (0.22656λ). Полупокрытая двухслойная микросфера (n1 = 1.65, n2 = 1.38) даёт промежуточный результат (0.25λ). Однослойная сфера (n1 = 1.65) в этом резонансном режиме улучшает картину, но менее эффективно, чем другие варианты (0.33594λ).

Обсуждение. Диэлектрические симметричные патчи значительно улучшают разрешение. Это объясняется тем, что диэлектрические патчи с показателем преломления отличным от сферы нарушают условия для идеального циркулирования поля вдоль границы и возбуждения резонансных мод. Таким образом снижается добротность мод и резонансы сглаживаются. Металлические Ag-патчи в текущей геометрии, вероятно, уменьшают долю полезного потока, а также из-за отражения/рассеяния и ухудшают разрешение. В случае с многослойными вариантами было отмечено, что область наблюдения смещается к краю расчётной области. Следовательно, при моделировании полностью покрытых многослойных микросфер целесообразно заранее закладывать чуть большую расчётную область.

Заключение. Использование многослойных микросфер или сфер с частичным покрытием является перспективным для получения сверхразрешения.

а)

б)

в)                                                 г)

Рис. 1а. Схема расчёта однородная микросфера, R = 4

Рис. 1б. Схема расчёта микросфера с диэлектрическими патчами, R = 4

Рис. 1в. R = 4, однородная микросфера, объекты разрешены на дистанции 0.24219

Рис. 1г. R = 4, диэлектрические патчи, объекты разрешены на дистанции 0.10938

Литература

1. Wang Z. et al. Optical virtual imaging at 50 nm lateral resolution with a white-light nanoscope //Nature communications. – 2011. – Т. 2. – №. 1. – С. 218.

2. Wu G., Zhou Y., Hong M. Bilayer-film-decorated microsphere with suppressed interface reflection for enhanced nano-imaging //Optics Express. – 2022. – Т. 30. – №. 16. – С. 28279-28289.

3. Shang Q. et al. Super-resolution imaging with patchy microspheres //Photonics. – MDPI, 2021. – Т. 8. – №. 11. – С. 513.

4. Bekirov A. R. et al. Resolution Limit in Microsphere-Assisted Super-Resolution Microscopy //arXiv preprint arXiv:2501.13591. – 2025.