Туннельная спектроскопия пниктидов Na1-δFeAs и Na1-δFe1-xCoxAs в нормальном состоянии

Никитченков И.А. 1,2,**, Кузьмичев С.А. 1,2,(,, Морозов И.В. 4,##, Шилов А.И. 2,(, Рахманов Е.О. 2,4,**, Ломоносова А.Д. 2,3,**, Понтис С.Н. 2,3,*, Кузьмичева Т.Е. 2,#
*студент, **аспирант, ( старший научный сотрудник, к.ф.-м.н., ## профессор, д.х.н., ( мл. науч. сотр.
1 МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2 Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

3 Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия
4 МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: nikitchenkov.ia19@physics.msu.ru
Пниктиды Na1-δFeAs и Na1-δFe1-xCoxAs относятся к семейству 111 обширного класса железосодержащих высокотемпературных сверхпроводников. Соединения имеют двумерную кристаллическую структуру, состоящую из слоев FeAs, разделённых катионами Na⁺ вдоль c-направления кристаллической решетки. Электронная структура соединений семейства 111 обладает выраженным квазидвумерным характером: на поверхности Ферми присутствуют дырочные цилиндры около Γ-точки и электронные зоны около M-точки зоны Бриллюэна [1]

Для данного сверхпроводящего семейства большой интерес исследователей вызывает нематический порядок электронной подсистемы — состояние, когда при сохранении трансляционной симметрии решётки происходит спонтанное нарушение четырёхкратной C4-симметрии в ab-плоскости (C4 –> C2). Экспериментально нематичность проявляется в виде анизотропии множества характеристик: транспортных и магнитных свойств, оптических эффектов. Физическая природа нематического состояния широко обсуждается в литературе. Для Na1-δFeAs нематические флуктуации наблюдаются даже при температурах, превышающих Ts, распространяясь за пределы области структурного перехода [2].

Мы исследовали Na-дефицитные соединения Na1-δFeAs с δ ≈ 0.05–0.10 и номинально недодопированные составы Na1‑δFe0,979Co0,021As (Tc ≈ 10 К и 22 К соответственно). В образцах при Т = 4.2 К с помощью техники «break‑junction» [3] создавались контакты на микротрещине типа сверхпроводник-барьер-сверхпроводник (ScS) с квазибаллистическим транспортом. Целью работы являлось исследование особенностей вольтамперных характеристик (ВАХ) и спектров динамической проводимости dI(V)/dV контактов в сверхпроводящем и нормальном состоянии. 

В результате в Na1-δFe0,979Co0,021As была впервые обнаружена воспроизводимая остаточная нелинейность dI(V)/dV-спектров, проявляющаяся как в сверхпроводящем, так и в нормальном состоянии, и имеющая форму максимума дифференциальной проводимости при малых смещениях V → 0 и двух минимумов проводимости при смещениях V1 ≈ 20 мВ, V2 ≈ 27 мВ (Рис. 1б). Эти особенности спектров сохранялись вплоть до T* ≈ 60 K и исчезали при дальнейшем нагреве [4]. Нелинейность dI(V)/dV аналогичной формы была обнаружена в Na1-δFeAs, она также имеет характерные минимумы дифференциальной проводимости, расположенные при немного больших напряжениях смещения V1 ≈23 мВ и V2 ≈ 32.5 K (Рис. 1а). Обнаруженный эффект воспроизводится; статистический диапазон значений V1, V2, полученный для различных туннельных контактов, имеющих отличающееся нормальное сопротивление RN, ложится в ± 10%-область вокруг их средних величин. Корреляция между положениями V1, V2 и RN контакта не наблюдается.

Анализ наблюдаемого эффекта исключает влияние перегрева, размерных резонансов и процессов рассеяния на неравновесных фононах, что позволило сделать вывод о внутренней, объёмной природе явления. Известно, что спектр туннельного NcN-контакта (N — нормальный металл) определяется распределением плотности электронных состояний N(E) вблизи уровня Ферми [5]. Наблюдаемый эффект может быть обусловлен особенностями плотности электронных состояний N(EF) ( const вблизи уровня Ферми вследствие топологии зонной структуры в Ba(Fe,Ni)2As2, наличия нематических флуктуаций и связанного с этим энергетического расщепления зон, образованных dxz/dyz–орбиталями железа [6], или перенормировки N(E) на взаимодействие с характерными бозонными модами [7].

Было установлено, что в Na1‑δFe0,979Co0,021As наблюдаемая температура T* линеаризации dI(V)/dV-спектра удовлетворяет диапазону температур нематического перехода Tnem ≈ 55–80 К, оцененному в литературе для недодопированных составов, что указывает на возможную связь T* с перестройкой электронной структуры в нематической фазе [4].
	[image: image1.wmf]-60

-40

-20

0

20

40

60

1

2

3

V

2

V

2

V

1

R

N

N

dI/dV, arb. units

V, mV

V

1

Na

1-

2

FeAs

T = 4.2 K


	[image: image2.wmf]-60

-40

-20

0

20

40

60

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

R

N

R

dI(V)/dV, arb. units

V, mV

V

1

Na

1-

-

Fe

1-x

Co

x

As

T > T

c

V

1

V

2

V

2



	а
	б

	Рис. 1. dI(V)/dV-спектры ScS-контактов Na1-δFeAs, измеренные в сверхпроводящем состоянии при T = 4.2 K (а) и dI(V)/dV-спектры NcN-контактов Na1-δFe0,979Co0,021As, измеренные в нормальном состоянии, при T > Tc (б); спектры вручную сдвинуты по вертикали для удобства; вертикальными стрелками отмечено положение характерных минимумов остаточной нелинейности dI(V)/dV-спектра, не связанной напрямую с СП-свойствами: V1 ≈23 мВ и V2 ≈ 32.5 K для Na1-δFeAs, и V1 ≈ 20 мВ, V2 ≈ 27 мВ для Na1‑δFe0,979Co0,021As.


Литература
1. Кузьмичева Т. Е., Кузьмичёв С. А. // Письма в ЖЭТФ. 2021. Т. 114. №. 10. С. 685-698.

2. Fernandes R. M., Chubukov A. V., Schmalian J. // Nature physics. 2014. Т. 10. №. 2. С. 97‑104.

3. Кузьмичев С. А., Кузьмичева Т. Е. // Физика низких температур. 2016. Т. 42. № 11. С. 1284–1310.

4. Никитченков И. А., Кузьмичёв С. А., Ильина А. Д. [и др.] // Физика твердого тела. 2025. Т. 67. №. 7. С. 1226-1235.

5. Giaever I., Megerle K. // Phys. Rev. 1961. V. 112. P. 1101–1111.

6. Shimojima T., Sonobe T., Malaeb W. [et al.] // Phys. Rev. B. 2014. V. 89: 045101.

7. Свистунов В. М., Белоголовский М. А., Черняк О. И. // Успехи физических наук. 1987. Т. 151. С. 31–66.
