Исследование термоэлектрических ячеек на основе каучуковых эластомеров

Каримов А.Э.1,2, Кашков М.Э. 1,2, Дмитриев П.В. 1,2, Смирнов А.В. 1,2, Анисимов Н.Е. 1,2,3
Студент,студент,студент, инженер, инженер
1Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, ФПМФиИТ,Россия
2Ассоциация молодых физиков Чувашии, Чебоксары, Россия
АО «ЭЛАРА», Чебоксары, Россия

E-mail: spenxploc@mail.ru
Развитие современных технологий в области энергетики, микроэлектроники и носимых устройств требует создания новых материалов, обладающих не только высокими физико-механическими свойствами, но и способных к преобразованию тепловой энергии в электрическую. Особый интерес вызывают полимерные композиты, наполненные углеродными наноматериалами и полупроводниковыми оксидами, поскольку они сочетают технологичность, механическую гибкость и возможность генерации энергии за счёт градиента температуры [1]. В данной работе исследована возможность создания термоэлектрических преобразователей на основе бутадиен-нитрильного каучука, модифицированного графеном, диоксидом титана (TiO₂) и титанатом бария (BaTiO₃).

Полимерной матрицей служил каучук БНКС-28АМН. В качестве активаторов вулканизации вместо стандартного оксида цинка вводили TiO₂ или BaTiO₃ в различных концентрациях. Графен (порошок «Русграфен») добавляли либо в объём смеси (до 2,5 мас.ч.), либо механически втирали в поверхность готовых вулканизованных листов толщиной 0,3–1,5 мм. Из листов вырезали образцы площадью ~2 см² и ~9 см², на которые с одной или обеих сторон наклеивали медную фольгу (электроды). В ряде случаев формировали серебряный интерфейс. Термоэлектрические характеристики измеряли при перепаде температур между сторонами образца около 80°C (нагрев до 100°C, холодная сторона - комнатная температура). Регистрировали напряжение (термоЭДС) и ток короткого замыкания, рассчитывали коэффициент Зеебека S=ΔV/ΔT.

Образцы на основе стандартной резины с ZnO термоэффекта не проявляли. Генерация напряжения наблюдалась только при введении TiO₂, BaTiO₃ а также при создании асимметричной структуры (слой графена  Наилучшие результаты получены для композиций с TiO₂ (10 мас.ч.  на объем). Для образцов площадью ~ 9 см² с механически втёртым графеном и активатором TiO₂ зафиксировано напряжение до 240мВ при и ток 3,3 (S до 3000мкВ/К). Эти значения существенно превышают типичные для легированных полимеров (10–100 мкВ/К) и открывают перспективы использования материала в низкотемпературной термоэнергетике.

Обнаружено, что после пересборки конденсатороподобной структуры с TiO₂, термоЭДС возрастало что, вероятно, связано с доступом кислорода и изменением стехиометрии TiO₂. Образцы с BaTiO₃ давали несколько меньший эффект (до 100мВ при 10 мас. ч.), однако BaTiO₃ значительно увеличивал диэлектрическую проницаемость. Совместное введение графена (2,5 мас.ч.) и BaTiO₃ (5 мас.ч.) обеспечивало Um​=60мВ при низком сопротивлении и высокой ёмкости, что указывает на синергизм компонентов.

Механическое втирание графена в поверхность создавало анизотропию проводимости (различие сопротивлений в прямой и обратной полярности), обусловленную формированием барьерных структур на границе графен–медь. Наибольший эффект достигнут при комбинации объёмного TiO₂ и поверхностного графена, а также при использовании серебряного интерфейса (структура Cu/резина с Ag/резина с графеном/Cu).

Что касается влияния графена, то его введение в объём композиции само по себе не обеспечивает генерации ЭДС (напряжение составляло всего 0,5 мВ). Однако в присутствии полупроводниковых оксидов графен выступает в роли эффективного усилителя, создавая проводящие каналы и дополнительные потенциальные барьеры на межфазных границах.

Важно отметить, что максимальные значения термоЭДС были зафиксированы для образцов с сопротивлением между обкладками в диапазоне 0,7–1,5 МОм. При этом обязательным условием возникновения разности потенциалов при нагреве являлось наличие асимметрии вольт-амперных характеристик, то есть заметного различия сопротивлений в прямой и обратной полярности.

Ключевыми факторами являются формирование асимметричной проводящей структуры, наличие барьерных слоёв (графен, серебро) и термочувствительных интерфейсов между полупроводниковыми частицами (TiO₂, BaTiO₃) и полимерной матрицей, а также выбор оптимальных концентраций наполнителей. Полученные материалы перспективны для использования в качестве автономных источников питания носимых устройств и микросистем.

Литература
1.Date, A.; Dixon, C.; Akbarzadeh, A. Progress of thermoelectric power generation systems: Prospect for small to medium scale power generation. //Renew. Sustain. Energy Rev. 2014, 33, 371–381
