Исследование новых накопителей энергии на основе каучуковых эластомеров 
Осипова А.А. 1,2, Козлова  Я.И.1,2, Столбов Д.О. 1,2, Тюнтеров Е.С. 1,2, Смирнов А.В.1,2, Абруков В.С. 1,2,Терентьев А.А. 1,2
Студент, студент, аспирант, инженер, инженер, научный руководитель, заведующий кафедры прикладной физики и нанотехнологий В.С. Абруков, ,генеральный директор ООО «Электроинновации» А.А. Терентьев.
1Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, ФПМФиИТ,Россия
2Ассоциация молодых физиков Чувашии, Чебоксары, Россия
E-mail: : yana.love3105@mail.ru
В современном мире увеличение потребляемой электроэнергии становиться все более выраженной проблемой. Данная проблема требует более новых и инновационных решений. В Данной работе наши силы направлены на рассмотрение одного из вариантов решения данной проблемы.

Одним из множества перспективных направлений в области разработки новых накопителей энергии является использование каучуковых эластомеров, обладающих термостойкостью, химической инертностью и диэлектрическими свойствами. 

Для эксперимента были подготовлены образцы с покрытиями графена и серебра, нанесенными на одну из сторон обкладки. В этих образцах был заменён вулканизатор ZnO на компоненты с различным содержанием графена, титаната бария и диоксида титана. Резиновую смесь готовили на лабораторных вальцах ЛБ 320 160/160 при температуре поверхности валков 60-70 °С в течение 25 мин. Межобкладочный материал переменных емкостных устройств изготавливали на основе резиновой смеси из бутадиен-нитрильного каучука
[image: image1.png]3aBUCMMOCTL TOKa OT BpeMeHM

180

160

Hanpsixense, 18

8

3aBUCHMOCTb HAMPMKEHNA OT BPEMEHI

250

500

750 1000
Bpems, ¢

250

1500 1750

250

500

750 1000
Bpems,

1250 1500

1750




Рис.  1. График разряда по току и напряжению для образца с 10 мас.ч. TiO2 
Данные графики показывают изменения тока и напряжения в образцах во времени после зарядки.

По этим данным можно сделать следующие выводы. Разрядка по току проходит быстрее, чем по напряжению, что типично для RC-цепей или разрядки суперконденсаторов

Сначала все измерения проводились без импульсов (механический удар), после чего проводились измерения с импульсным воздействием на образцы. В процессе экспериментов также измерялись следующие параметры: влияние напряжения и времени зарядки на поведение образца во время разрядки; эффект от механического воздействия на зарядку и разрядку образца; сравнение результатов, полученных без импульсов и с импульсами для более детального анализа влияния механического воздействия на характеристики материала.

В качестве примера будут приведены измерения одного из образцов, а именно образца, где в смеси поверх ZnО был добавлен графен с соотношение 2,5 мас. ч. графена на 100 мас. ч. каучука. В таблице 1 указаны напряжение зарядки (от источника питания), полярность, сопротивление, измеренное между обкладками (электродами) в прямой и обратной полярности, напряжение и ток разрядки.
	Импульс +/-
	С0пф 
	Полярность +/-
	R1-,МОм
	R1+,МОм
	Uзарядки,B
	tзарядки

сек
	Uн,мВ
	I,мкА
	tразряки U,сек
	tразряки

I,сек
	Cmax пф

	-
	1290
	+
	0,56
	2,18
	15
	60
	970
	0,8
	526
	95
	3120

	-
	
	+
	0,56
	2,18
	30
	60
	880
	0,7
	583
	135
	

	-
	
	+
	0,56
	2,18
	5
	60
	600
	0,4
	792
	74
	

	-
	
	+
	0,56
	2,18
	15
	10
	780
	0,5
	539
	51
	

	-
	
	+
	0,56
	2,18
	5
	10
	586
	0,3
	387
	27
	

	+
	
	+
	0,56
	2,18
	15
	60
	890
	0,6
	564
	115
	


Таблица 1. Данные по образцу Сu/БНК/Cu с наполнителем ZnO/графен 

Можно заметить, что у всех образцов после попыток замкнуть цепь и разрядить их, в них все равно возникало напряжение

Также  были образцы с двумя обкладками, каждая из которых была покрыта тонким слоем графена или серебра с одной стороны. Применяя различное расположение слоев графена и серебра относительно друг друга и медной фольги, были получены следующие данные.
Таблица 2. Данные по образцу Сu/БНК/Cu и добавланием второго листа из БНК с напылением Ag  
	С0пф 
	Полярность +/-
	R1-,МОм
	R1+,МОм
	Uзарядки,B
	tзарядки

сек
	Uн,мВ
	I,мкА
	tразряки U,сек
	tразряки

I,сек
	Cmax пф

	1400
	+
	5,9
	5,6
	15
	60
	1,5В
	0,4
	430
	38
	2250

	1400
	+
	3,2
	0
	15
	60
	2,9В
	0,5
	420
	20
	2250

	3900
	+
	0,15
	0,1
	15
	60
	10
	0,4
	425
	49
	2250

	3900
	+
	3,5
	1,3
	15
	60
	2,2В
	0,8
	408
	55
	2250

	3900
	+
	3,5
	1,3
	15
	60
	2,2В
	0,6
	620
	42
	2250


Таб.2

При воздействии внешнего электрического поля происходит неоднородное распределение поля, связанное с различием в диэлектрических свойствах фазах образца. Это вызывает так называемую межфазную поляризации, что достигать гибридного поведения, при котором материал сочетает свойства диэлектрика и псевдоемкостного накопителя. Такие объединения особенно важны для электроники, в которой требуется быстрое накопление и отдача энергии при сохранении гибкости, прочности и стабильности работы.

