Электрические свойства смешанных галогенидных перовскитов
 
Саяров И.Р
аспирант
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Инстиryт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук, Москва, Россия

e-mail: i_n1@mail.ru 
Неорганические галогенидные перовскиты на основе цезия являются перспективным классом полупроводников для применения в фотодетекторах и оптоэлектронных устройствах. Интерес к данным материалам обусловлен возможностью регулировки ширины запрещенной зоны, высоким значением коэффициента поглощения, а также высокими транспортными характеристиками носителей заряда. Однако их практическое применение ограничено нестабильностью на воздухе и необходимостью дальнейшей оптимизации их электронных характеристик. Одним из ключевых подходов для решения этих задач является анионная инженерия [1], в частности, частичное замещение брома хлором. Данный подход представляет собой один из наиболее перспективных путей к созданию стабильных и эффективных оптоэлектронных устройств. Однако, систематические исследования влияния состава на механизмы переноса заряда, особенно в объемных монокристаллических образцах, остаются малоизученной областью
Таким образом, цель данной работы состояла в установлении корреляции между составом и подвижностью носителей заряда в монокристаллах смешанных галогенидных перовскитов CsPb(Br1-xClx)3.

Монокристаллы CsPb(Br1-xClx)3 были синтезированы с использованием усовершенствованного метода кристаллизации парами антирастворителя (Antisolvent Vapor-Assisted Crystallization, AVC). 
Установлено, что увеличение содержания хлора приводит к изменению параметров кристаллической решетки и морфологии кристаллов. Данные изменения визуально наблюдается в виде изменения цвет кристалла от темно-оранжевого для CsPbBr3 (x = 0) до желто-зеленого для x = 0.4.
Подвижность носителей заряда в монокристаллах CsPb(Br1-xClx)3 исследовалась методом инжекционных токов, ограниченных пространственным зарядом на структурах In/CsPb(Br1-xClx)3/In. Данный метод был впервые применен для исследования монокристаллов галогенидных перовскитов.  Экспериментально получены и проанализированы зависимости подвижности электронов и электропроводности от концентрации хлора (x), которые демонстрируют немонотонный характер. Подвижность электронов в монокристалле CsPbBr3 составляет 195 см2·В−1·с−1. При увеличении молярной доли хлора наблюдается рост подвижности носителей заряда, достигая максимального значения 215 см2·В−1·с−1 при x = 0.07. Дальнейшее увеличение концентрации хлора приводит к уменьшению данного значения до 98 см2·В−1·с−1 для образца с x = 0.4. 

Для объяснения данной не монотонности предложен механизм, основанный на суперпозиции двух процессов: компенсации дефектов решетки [2] и эффекта электрон-фононного взаимодействия. Согласно данному механизму, частичное замещение брома хлором сопровождается компенсацией дефектов, что снижает концентрацию центров рассеяния. Одновременно с этим происходит подавление рассеяния носителей заряда на полярных оптических фононах. Данный вывод подтверждается результатами спектроскопии комбинационного рассеяния.
Благодарности: Автор выражает благодарность И.О. Симоненко за синтез монокристаллов и А.А. Аверину за измерение спектров комбинационного рассеяния света.

Литература

1. Gostishchev P., Saranin D., Luchnikov L., Muratov D., Ishteev A., Voronova M., Gets D., Argunov E., Le T.S., Didenko S., Di Carlo A. Cl‐anion engineering for halide perovskite solar cells and modules with enhanced photostability. Solar RRL, Vol. 7, № 4, 2023, 2200941.

2. Simonenko I.O., Sayarov I.R., Tameev A.R., Martynov Ya.B., Nazmitdinov R.G. On the effects of doping CsPbBr3 monocrystals with chlorine ions. JETP Letters, Vol. 123, 2026. (in print).
� Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 23-19-00884.





