Влияние электродиффузии сплава Dy-30Cu на структуру и магнитные характеристики неодимового магнита 

Куцемако О.Д., Салиев Д.Т.
Аспирант, студент
Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»,

институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия, 

E–mail: kutsemako.olia@yandex.ru
 Постоянные магниты играют незаменимую роль в производстве высокоэффективных двигателей и генераторов. В настоящее время наиболее эффективным магнитами являются спеченные магниты системы Nd-Fe-B, обладающие рекордными магнитными характеристиками. Тем не менее, многие современные технологии требуют, например в двигателях с высоким крутящим моментом, применения магнитов с улучшенным показателем термической стабильности. Для повышения данной характеристики используется метод диффузионного насыщения границ зёрен тяжелыми редкоземельными металлами (ТРЗМ), который позволяет модифицировать структуру зернограничных фаз, увеличивая коэрцитивную силу материала [2]. При стандартном методе для диффузионного насыщения границ зёрен  (ТРЗМ), широко используемом при производстве, магниты термически обрабатывают в парах (ТРЗМ). Однако такая обработка позволяет получить магнит размером до 5 мм, что значительно ограничивает применения полученных материалов. Из литературы известно, использование тока приводит к появлению электродиффузии, что не только увеличивает глубину диффузии, но и позволяет сократить время обработки [1]. В работе рассматривался неодимовый магнит цилиндрической формы марки N35, а в качестве прекурсора был выбран эвтектический сплав меди Dy70Cu30. 
Таким образом, целью данной работы стало исследования влияния электродиффузии сплава Dy-30Cu на структурные и магнитные свойства магнита NdFeB.

Для качественной оценки влияния электродиффузии на свойства магнитов была проведена серия экспериментов  при температуре 900℃ в постоянном и переменном токах в течение 3 минут и последующим термическим отжигом 500 ℃ 6 часов. Для сравнения был также проведён эксперимент для термического отжига в трубчатой печи. Данные о микроструктуре образцов были получены с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ), магнитные характеристики были измерены гистерезиграфом. 

В результате исследований было выявлено, что наилучшие магнитные характеристики были получены с помощью электротермической обработки при импульсном режиме тока. Это указывает на эффективное поверхностное легирование с сохранением основной магнитной фазы. Таким образом, применение тока не только позволило сократить время, но и достичь оптимальных характеристик материала. 
Литература

Mohapatra P.P., Li G., Alagarsamy P., Xu X. Advances in grain-boundary for high-performance permanent magnets // Materials Futures. – 2024. – V. 3. – P. 042101.
Liu Y., Lin S. A Critical Review on the Electromigration Effect, the Electroplastic Effect, and Perspectives on the Effects of Electric Current Upon Alloy Phase Stability // JOM. – 2019. – V. 71. – P. 3094-3106.

