Эволюция магнитной доменной структуры в монокристаллах Nd2Fe14B вблизи спин-переориентационного фазового перехода.
Гритчина А.О.
Студентка, 4 курс бакалавриата

Тверской государственный университет, физико-технический 
факультет, Тверь, Россия
E-mail: gritchinaao@mail.ru
Первые исследования изменений магнитной доменной структуры монокристалла Nd2Fe14B в процессе магнитного спин-переориентационного фазового перехода (СПП) от высокотемпературной анизотропии типа «легкая ось» к низкотемпературной анизотропии типа «легкий конус» (температура спин-переориентации TSR = 135 K) выявили важные особенности этого превращения [1–3]. На основе этих исследований была построена модель низкотемпературного распределения намагниченности в монокристалле Nd2Fe14B с анизотропией типа «легкий конус» [4].

Для более глубокого понимания низкотемпературного распределения намагниченности и процесса перемагничивания в монокристаллах Nd2Fe14B в данной работе была исследована температурная зависимость магнитной доменной структуры на плоскости (100) тонкой (28 мкм) монокристаллической пластины Nd2Fe14B, ориентированной  перпендикулярно оси c, в интервале от комнатной температуры до температур ниже области спин-переориентации (135 K < T < 120 K).
Для поставленной цели на основе оптического микроскопа Neophot 30 был создан программно-аппаратный комплекс (см. рис. 1) по исследованию трансформации доменной структуры в интервале температур от 108 до 600 К, включающий заливной азотный собственной конструкции. В процессе экспериментов по исследованию трансформации ДС к образцу прикладывалось переменное магнитное поле с частотой 50 Гц и амплитудой 55 мТл, создаваемое катушкой. Осциллирующее поле приводит к тому, что доменные границы начинают совершать колебания с частотой поля относительно своих положений закрепления и при увеличении амплитуды переменного поля выше некоторого критического значения, в образце возникает движение доменных границ (ДГ), аналогично термофлуктуационному движению.
[image: image1.jpg]



Рис. 1. Фотография программно-аппаратного комплекса для автоматической регистрации и анализа изображений трансформации доменной структуры при криогенных температурах.
Как следует из рис. 2 а и в, в области температур 292 К > T > 135 К, соответствующей высокотемпературному типу МКА ОЛН, наблюдается доменная структура типичная для базисной плоскости высокоанизотропного одноосного магнетика. Домены в этом случае разделены 180-градусными доменными границами. В области температур ниже температуры СПП соединения Nd2Fe14B, 135 К > T > 20 К, ДС претерпевает принципиальные изменения (рис. 2 б и г), так как в этой области температур вместо одной ОЛН появляется четыре ОЛН, лежащих на поверхности конуса в плоскостях {110} [2]. Полученные фотографии ДС позволили оценить ширину основных доменов (D) и поверхностную энергию доменных границ ((), которые составили: D=1,9 мкм и ( = 24,78 Дж/м2 при Т=292 К, и D = 1,82 мкм и ( = 23,6 Дж/м2 при Т=120 К. 
[image: image2.jpg]



Рис. 2. Доменная структура на базисной плоскости монокристалла Nd2Fe14B при Т = 292 K (а, в) и 120 К (б, г). Размер изображений 200×150 мкм2 (а,б) и 256×150 мкм2 (в,г).
Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2026-0006). Исследования проведены в Научно-исследовательской лаборатории Магнитных материалов Центра коллективного пользования Тверского государственного университета.
Литература
1. Pastushenkov Y. G., Forkl A., Kronmüller H. Temperature dependence of the domain structure in Fe14Nd2B single crystals during the spin-reorientation transition //Journal of magnetism and magnetic materials. – 1997. – Т. 174. – №. 3. – С. 278-288. 
2. Pastushenkov Y. G. et al. Low-temperature magnetization distribution and magnetization reversal in Fe–Nd–B permanent magnets //Journal of magnetism and magnetic materials. – 2005. – Т. 290. – С. 644-646. 
3. Pastushenkov Y. G. et al. The magnetic domain structure of Fe14Nd2B single crystals between 135 and 4 K and the low-temperature magnetization reversal process in Fe14Nd2B permanent magnets //Journal of magnetism and magnetic materials. – 1999. – Т. 196. – С. 856-858.
4. Pastushenkov Y. G. Magnetic domain structure and spin reorientation process //International Journal of Materials Research. – 2022. – Т. 93. – №. 10. – С. 991-996.

