Электроиндуцированное расщепление
полосового домена

Волкова Дарья Максимовна

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Физический факультет, Москва, Россия

E–mail: volkovadm@my.msu.ru

Феррит-гранатовые плёнки с перпендикулярной магнитной анизотропией являются модельной системой для исследования доменной структуры. В них формируется регулярная полосовая структура, которая при изменении магнитного поля может переходить в состояние с цилиндрическими магнитными доменами (ЦМД). Такие домены рассматриваются как перспективные объекты для элементов магнитной памяти и спинтронных устройств.

Ранее было показано, что доменные границы в пленке феррита граната могут смещаться под действием локального электрического поля [4]. Позднее продемонстрированы контролируемое зарождение ЦМД под действием постоянного электрического поля [1, 3] и эффект преломления границ полосовых доменов [2]. Эти результаты подтверждают возможность управления магнитной конфигурацией без пропускания электрического тока через образец.

Целью настоящей работы является экспериментальная реализация расщепления полосовых доменов с формированием цилиндрических магнитных доменов под действием локального электрического поля на основе существующей доменной структуры.

Эксперименты проводились на эпитаксиальных феррит-гранатовых плёнках. Доменная структура визуализировалась магнитооптическим методом на основе эффекта Фарадея в поляризационном микроскопе. Локальное электрическое поле создавалось металлическим зондом, к которому прикладывалось напряжение. Внешнее магнитное поле задавалось как параллельно, так и перпендикулярно плоскости образца.

В тонких магнитных плёнках, таких как феррит-гранаты, в доменных границах присутствуют составляющие как Блоховского, так и Неелевского типа, каждую из которых можно менять с помощью внешних магнитных полей. В случае границы Неелевского типа имеется поляризация, благодаря которой проявляется отклик на электрическое напряжение. Показано, что в регулярной полосовой структуре доменные границы смещаются к зонду или от него в зависимости от полярности напряжения и поляризации границы, что согласуется с магнитоэлектрической природой эффекта [4, 5]. В области метастабильных полосовых доменов при определённом сочетании магнитного поля и напряжения вблизи зонда формируется перетяжка, после чего домен разделяется на два фрагмента. Полученные цилиндрические домены устойчивы и сохраняются после снятия напряжения.

Таким образом, в работе впервые продемонстрирована возможность локального и контролируемого расщепления полосовых доменов электрическим полем. Полученные результаты расширяют существующие представления о способах управления доменной структурой и могут быть использованы при разработке энергоэффективных устройств магнитной памяти с пониженным энергопотреблением за счет исключения токовых управляющих импульсов.

### Литература

- Каминский А.С., Карпачева А.А., Косых Т.Б. и др. Новые горизонты микромагнетизма: электрическое управление топологическими магнитными структурами // Вестник Московского университета. Серия 3. Физика, астрономия. 2024. Т. 79. № 6.

- Kulikova D.P. et al. Nucleation of magnetic bubble domains in iron garnet films by means of an electric probe // JETP Letters. 2016. Vol. 104. No. 3. P. 197–200.

- Kulikova D.P., Gareev T.T., Nikolaeva E.P. et al. The Mechanisms of Electric Field‐Induced Magnetic Bubble Domain Blowing // Physica Status Solidi (RRL). 2018. Vol. 12. P. 1800066.

- Logginov A.S., Meshkov G.A., Nikolaev A.V., Nikolaeva E.P., Pyatakov A.P., Zvezdin A.K. Room temperature magnetoelectric control of micromagnetic structure in iron garnet films // Applied Physics Letters. 2008. Vol. 93. P. 182510.

- Пятаков А. П., Звездин А. К. Магнитоэлектрические материалы и мультиферроики // Успехи физических наук. — 2012. — Т. 182, № 6. — С. 593–620.