Магнитооптические свойства пленок и мемристорных структур (СoFeB)x(LiNbO3)1-x
Казаков Н.А1, Симдянова М.А.2
Студент1, аспирант2
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: kazakov.na21@physics.msu.ru
В последние десятилетия активно продолжают развиваться исследования в области наноструктурированных гетерогенных структур. Магнитные нанокомпозиты, в частности (CoFeB)x(LiNbO3)100–x, проявляют эффекты обратимого резистивного переключения, что перспективно для создания мемристорных устройств, имитирующих синапсы в нейроморфных системах [1]. Разработка мемристоров на основе нанокомпозитных магнитных пленок (CoFeB)x(LiNbO3)100−x требует комплексного исследования их структурных, магнитных, магнитотранспортных и оптических свойств [2], причем в зависимости не только от состава и технологических условий напыления пленок [3], но и от типа структуры, что было рассмотрено в данной работе. 
Методика исследований основана на измерении полевых и спектральных зависимостей экваториального эффекта Керра от видимой до ближней инфракрасной области спектра. 
Магнитооптические (МО) исследования проводили в геометрии экваториального эффекта Керра (Transverse Kerr effect - TKE) при T = 300 K в спектральном диапазоне 0.5–3.8 эВ в магнитном поле до 2.5 кЭ. Использовали p-поляризованный свет при угле падения 68.5°. Для каждой концентрации измеряли спектральную зависимость в максимальном магнитном поле, и полевые зависимости МО-сигнала для выбранных длин волн. Измерения выполнены динамическим методом, при котором параметр TKE есть относительное изменение интенсивности отраженного света при намагничивании образца переменным магнитным полем частотой 40 Гц.
В ходе эксперимента были измерены две системы с концентрациями ниже перколяционного перехода [4]:  мемристорные нанокомпозиты при концентрации гранул х=7, 13, 28 ат.%. и нанокомпозитные пленки при концентрации гранул х = 12, 22 ат %
[image: image1.png]TKE, 107

25

20

15

104

05

00

[ie=x=T at%
[—o—3=13 31%
f—v—x=28 37%

-05 4

05 10 15

TKE, 10°

354

—o—x=1237%

05 10 15 20

E ev

b)





Рис.1. Спектральные зависимости ТКЕ для нанокомпозитных структур (СoFeB)x(LiNbO3)1-x,
а) мемристоры на подложках из ситалла c различными концентрациями гранул x (%)= 7 (треугольники), 13 (кружки), 28 (звездочки). 

б)) нанокомпозитные пленки на подложке из комптона, c различными концентрациями гранул x (%)= 12 (кружки), 22 (звездочки).
Полученные данные указывают на сильную чувствительность магнитооптических свойств нанокомпозитов к типу структуры и к подложке. Из спектральных зависимостей видно, что отличаются как величина эффекта, так и профиль кривых. Так же можно отметить, что при большей концентрации гранул 12 ат % в нанокомпозитной пленке эффект меньше, чем в мемристорном нанокомпозите при концентрации 7 ат %, а с увеличением концентрации наоборот: при большей концентрации гранул 28 ат % величина эффекта у мемристорном нанокомпозите меньше, чем у нанокомпозитной пленке при 22 ат %. Следовательно, влияние концентрации на величину МО эффекта различно в мемристорных структурах и нанокомпозитных пленках, что следует учитывать при разработке мемристорных наноструктур.
Литература
[1] M. N.  Martyshov, A.V.  Emelyanov, V.A. Demin, K.E. Nikiruy, A.A. Minnekhanov, S.N. Nikolaev, A.N. Taldenkov, A.V. Ovcharov, M.Yu. Presnyakov, A.V. Sitnikov, A.L. Vasiliev, P.A. Forsh, A.B. Granovsky, P.K. Kashkarov, M.V. Kovalchuk and V. V.  Rylkov, Phys. Rev. Appl. 14, 3, 034016 (2020).

[2] Вашук М.В., Виноградов А.Н., Ганьшина Е.А., Грановский А.Б., Гущин В.С., Калинин Ю.Е., Ким Ч.О., Ким Ч.Г., Ситников А.В., Щербак П.Н «Эволюция оптических и магнитооптических свойств в нанокомпозитах аморфный металл-диэлектрик», ЖЭТФ Том 125, вып.5стр 1172 (2004).

 [3] М. А. Симдянова, Е. А. Ганьшина, И. М. Припеченков, С. Н. Николаев, И. В. Быков, А. В. Дорофеенко, А. Л. Васильев, А. В. Ситников, В. В. Рыльков, А. Н. Юрасов, А. Б. Грановский «Магнитооптическая спектроскопия мемристорных нанокомпозитных пленок CoFeB–LiNbO3», ЖЭТФ Том 168, вып.3(9) стр 382-389 (2025).
[4] С.Н. Николаев, А.Б. Дровосеков, М.Ю. Дмитриева, К.Ю. Черноглазов, А.В. Ситников, А.Н. Талденков, А.Л. Васильев, Е.А. Ганьшина, И.М. Припеченков, М.А. Симдянова, А.Б. Грановский, В.В. Рыльков, УФН 68, 3 (2025).

