Диэлектрические свойства соединения [Fe(III)(Hthpy)(thpy)] со спин-переходом. 
Головина Е.Д.1, Захаров К.В.1
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Email: golovina.ed20@physics.msu.ru

Координационные комплексы железа (III) с производными тиосемикарбазонов привлекают значительное внимание исследователей благодаря их способности к обратимому спин-кроссоверу (СК) между высокоспиновым (ВС, S=5/2) и низкоспиновым (НС, S=1/2) состояниями в твёрдом теле под действием внешних стимулов: температуры, давления, светового облучения. Явление спин-кроссовера сопровождается значительными изменениями длин связей металл–лиганд, объёма элементарной ячейки и электронной конфигурации иона металла, что приводит к резким изменениям магнитных, оптических и структурных свойств. Изучение корреляции между спиновым переходом и диэлектрическими свойствами представляет особый интерес для разработки мультифункциональных молекулярных материалов.
В настоящей работе исследованы диэлектрические свойства нейтрального безводного комплекса [Fe(III)(Hthpy)(thpy)] (1), где [image: image2.png]H,thpy



 – тиосемикарбазон пировиноградной кислоты. Образцы предоставлены сотрудниками ФИЦ ПХФ и МХ РАН Спицыной Н.Г., Благовым М.А. Согласно данным рентгеноструктурного анализа и магнитных измерений, в соединении 1 наблюдается полный резкий спин-кроссовер с температурой полуперехода [image: image4.png]Ty, = 226K



 и петлёй гистерезиса [image: image6.png]AT = 8K



 в диапазоне температур 210-240 K. Ион Fe(III) координирован двумя хелатирующими лигандами в моно- ([image: image8.png]Hthpy~



) и дианионной ([image: image10.png]thpy*™



) формах, образующими искажённое октаэдрическое окружение [image: image12.png]FeN,0,S,



. Кристаллическая упаковка 1 (триклинная, P[image: image14.png]


) содержит пары комплексов, связанных укороченным контактом [image: image16.png]


 ([image: image18.png]3.196 A



 при 150 K), обеспечивающим высокую кооперативность спинового перехода.
Диэлектрическая проницаемость соединения 1 была исследована в диапазоне температур от 2 до 300 K в частотном диапазоне 1–20 кГц. На температурной зависимости диэлектрической проницаемости ε(T), измеренной при охлаждении, наблюдается острый пик при температуре [image: image20.png]T =~ 222



 K, что соответствует температуре спин-кроссовера, определённой по магнитной восприимчивости (рис. 1). При нагревании пик смещается к [image: image22.png]T =~ 218



 K и приобретает более размытую форму. Изменение частоты электрического поля не оказывало влияния на температуру и форму аномалий, что свидетельствует об отсутствии релаксорного поведения и подтверждает структурную природу наблюдаемой диэлектрической аномалии.
[image: image23.png]3.90

3.85 | f ]

(

3.80 |

w 3.75 |

3.70 -

3.65 |

360 1 L 1 L 1 " 1 L 1 " 1 L 1
0 50 100 150 200 250 300

T (K)




Рисунок 1. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости ε соединения [Fe(III)(Hthpy)(thpy)] при охлаждении.
Таким образом, в результате измерения температурных зависимостей диэлектрической проницаемости соединения [Fe(III)(Hthpy)(thpy)] установлена корреляция между диэлектрическими и магнитными свойствами: положения аномалий [image: image25.png]e(T)



 совпадают с температурами спинового перехода, определёнными методом СКВИД-магнитометрии. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности соединений со спин-кроссовером на основе тиосемикарбазоновых лигандов для создания мультифункциональных молекулярных переключателей, в которых спиновый переход одновременно модулирует магнитные и диэлектрические отклики.
Литература
1. Blagov M. A., Lobach A. S., Zorina L. V., Simonov S. V., Zakharov K. V., Vasiliev A. N., Spitsyna N. G. The magneto-structural correlations of ferric and ferrous neutral complexes with the pyruvic acid thiosemicarbazone ligand // Dalton Trans. 2025. Vol. 54, No. 38. P. 14427–14439. DOI: 10.1039/D5DT01623A.

2. Blagov M. A., Akimov A. V., Lobach A. S., Zorina L. V., Simonov S. V., Zakharov K. V., Vasiliev A. N., Spitsyna N. G. The hydrate of a neutral iron(III) complex based on the pyruvic acid thiosemicarbazone ligand with abrupt spin-crossover with T1/2 = 340 K and a wide hysteresis loop of 45 K // Dalton Trans. 2025. Vol. 54, No. 1. P. 346–356. DOI: 10.1039/D4DT02901A.
