Кристаллическая и электронная структура комплекса тербия(III) с орто-толуиловой кислотой

Себто М.А.1, Немтинов В.И.1, Зубченко В.Б.1, Шурыгин А.В. 1
студент, 1 курс магистратуры

1Дальневосточный федеральный университет,
Институт наукоёмких технологий и передовых материалов, Владивосток, Россия
E–mail: sebto.ma@students.dvfu.ru
Разработка люминесцентных материалов на основе редкоземельных элементов требует установления взаимосвязи между кристаллической структурой, электронной конфигурацией и механизмами передачи энергии. Ароматические карбоксилаты лантаноидов представляют интерес как эффективные лиганды, обеспечивающие перенос энергии на 4f-уровни иона Ln3+[1, 2].
Целью работы являлся синтез комплекса орто-толуилата тербия(III) и полный цикл исследований синтезированного комплекса.

Комплекс [Tb(o-tol)3] получен взаимодействием Tb(NO3)3∙5H2O (99,9%) c орто-толуиловой кислотой в этанольной среде в присутствии NaOH. Выход продукта составил 80%. Элементный анализ показал следующее атомное соотношение C (77.42%), O (19.35%), Tb (3.23%).  
По данным СЭМ установлено, что кристаллы имеют выраженную игольчатую форму (рисунок 1).

[image: image1.jpg]



Рисунок 1. СЭМ-изображение игольчатых кристаллов комплекса [Tb(o-tol)3]
По данным Фурье-ИК спектроскопии установлено отсутствие полос поглощения в области 3600-3200 см-1 и деформационных колебаний воды при 1630 см-1, что свидетельствует об отсутствии воды в координационной сфере и кристаллической решетке комплекса. Полностью отсутствует интенсивная полоса валентных колебаний карбонильной группы ν(C=O) свободной орто-толуиловой кислоты (1690–1700 см-1). Наличие этой полосы указывало бы на примесь непрореагировавшего лиганда.
Монокристальная рентгеновская дифракиця на синхротронном источнике показала, что соединение кристаллизуется в орторомбической сингонии с базоцентрированной решеткой и относится к пространственной группе P 21 21 21.
Ион Tb3+ координирован восьмью атомами кислорода карбоксилатных групп трех лигандов. Расстояния Tb-O находятся в диапазоне 2.24-2.52 Å. Карбоксилатные группы реализуют хелатный и мостиковый типы координации, формируя полимерную структуру.

РФЭС подтвердила элементный состав комплекса и валентное состояние Tb3+. (рисунок 2)

[image: image2.png]CPS

Tb 4d5/2

T T T T T T T T
170 165 160 155 150 145 140 135 130
Binding Energy (eV)



 
Рисунок 2. Фотоэлектронный спектр области Tb4d комплекса [Tb(o-tol)3]
Основные максимумы поглощения с длинами волн 278, 230 и 202 нм, что характерно для синглетно-синглетных переходов в органических лигандах. Самый интенсивный максимум наблюдается в коротковолновой области (202 нм), можно отнести как к π-π*-переходу.

При возбуждении в УФ-области регистрируется характерная зеленая люминесценция комплекса, обусловленная переходами 5D5 → 7F5. Абсолютный квантовый выход люминесценции порошка составляет 47%.
Работа выполнена при поддержке государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № FZNS-2024-0013).
Литература
1. Shurygin A. V., Vovna V. I., Korochentsev V. V., Mirochnik A. G., Kalinovskaya I. V., Sergienko V. I. Optical properties and electronic structure of Eu(III) complexes with HMPA and TPPO / Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. – 2021. – Vol. 250. – Article 119397. doi:10.1016/j.saa.2020.119397. 

2. Shurygin A. V., Korochentsev V. V., Kurbatov I. A., Mirochnik A. G., Kalinovskaya I. V., Vovna V. I., Komissarov A. A. Electronic structure and optical properties of the adducts of Er³⁺ and Yb³⁺ thenoyltrifluoracetonate with TPPO / Journal of Structural Chemistry. – 2023. – Vol. 64, no. 12. – P. 2404–2416. doi:10.1134/S0022476623120120. 

