Влияние постоянного магнитного поля на деформацию алюминиевого сплава в режиме ползучести

Филиппова В.И., Пшонкин Д.Е.

Студент, 2 курс бакалавриата

Московский Политехнический университет, транспортный факультет, Москва, Россия 
E-mail: veronika.filippova.1610@gmail.com

В современных условиях разработка новых технологий обработки металлических материалов, направленных на улучшение их механических свойств, остается одной из ключевых задач материаловедения. Одним из перспективных подходов является применение внешних физических полей, в частности - постоянного магнитного поля. Воздействие МП оказывает значительное влияние на механические свойства металлических материалов, такие как: изменение пластичности, скорости деформации и устойчивости к ползучести [1]. В случае алюминиевых сплавов воздействие МП может приводить к перераспределению дислокаций, изменению внутренних напряжений и модификации микроструктуры, что отражается на кривых ползучести [2]. Целью работы является исследование влияния предварительной магнитной обработки на ползучесть сплава при постоянной растягивающей нагрузке.

Испытания на ползучесть проводились при постоянной нагрузке 17 кг. Для образцов строилась графическая зависимость абсолютного удлинения (ползучести) lt от времени. Часть образцов подвергалась предварительной экспозиции в постоянном магнитном поле. Аппроксимация экспериментальных данных выполнена методом наименьших квадратов с помощью логарифмической модели:

lt=l0+a∙ln(t)#1

где l0 – начальная ползучесть (характеризует мгновенную деформацию, включает упругую и пластическую компоненты), a – коэффициент, определяющий скорость затухания ползучести. Результаты аппроксимации представлены в таблице.

Таблица 1. Параметры логарифмической аппроксимации зависимости удлинения от времени для образцов при нагрузке 17 кг

| Условие | l0, мкм | a, мкм | R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| До МП | 693,73 ± 0,13 | 3,663 ± 0,031 | 0,922 |
| После МП | 661,18 ± 0,09 | 3,199 ± 0,021 | 0,951 |

Анализ показывает, что после магнитной обработки наблюдается снижение начальной ползучести l0 (примерно на 4,7%) и коэффициента a (примерно на 12,7%). Уменьшение l0 свидетельствует о снижении мгновенной пластической деформации, что связано с упрочнением структуры под действием МП. Снижение коэффициента a указывает на замедление скорости накопления деформации во времени, т.е. материал дольше сохраняет форму под нагрузкой. Повышение коэффициента детерминации 
R2 с 0,922 до 0,951 также говорит о том, что после обработки кривая ползучести становится более регулярной и предсказуемой.

Таким образом, постоянное магнитное поле оказывает положительное влияние на деформационное поведение алюминиевого сплава, повышая его устойчивость к ползучести и делая механизм деформации более управляемым. Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологий магнитной обработки для улучшения характеристик конструкционных материалов в авиации и машиностроении.

Литература

1. Hu Y., Zhao H., Yu X., Li J., Zhang B., Li T. Research Progress of Magnetic Field Regulated Mechanical Property of Solid Metal Materials // Metals. 2022. Vol. 12. P. 1988.

2. Nikolaev V., Friha M., Skvortsov A.A., Pshonkin D., Abramov A., Kuznetsova P., Kazak A. Magnetically stimulated transient creep processes in a heterogeneous aluminum alloy with ferromagnetic inclusions // Sci. Rep. 2025. Vol. 15. P. 30585.