Икосаэдрические изомеры как структуры, предшествующие плавлению нанокластеров ГЦК-металлов
Каракеян Игорь Владимирович, Пуйтов Владимир Владимирович
Студенты магистратуры Тверского государственного университета, Физико-технического факультета, Тверь, Россия
E-mail: pacheco.hell@mail.ru
С использованием программного пакета LAMMPS, изотермической молекулярной динамики (МД) и метода погруженного атома был изучен структурный переход кубооктаэдрических (КО) нанокластеров Ag, Al, Au, Cu, Ni, Pb, Pd и Pt в икосаэдрические (ИК) изомеры в ходе равномерного нагрева  КО-нанокластеров с тремя различными скоростями 0,03, 0,15 и 0,30 К/пс, в отличие от работы [1], где  в МД экспериментах воспроизводился нагрев только со скоростью 0,03 К/пс.  Исходные частицы имели идеальную гранецентрированную кубическую (ГЦК) структуру и содержали от 13 до 2869 атомов, что соответствует последовательным структурным магическим числам из ряда Кини. Исходные КО-конфигурации генерировались с помощью разработанной нами компьютерной программы [2].
	[image: image1.png]



	[image: image2.png]



	[image: image3.png]



	[image: image4.png]




	10 К
	337 К
	339 К
	1072 К


Рис. 1. Некоторые последовательные конфигурации, демонстрирующие переход ГЦК → ИК в ходе нагрева КО-наночастиц [image: image6.png]


. Значения температур указаны на рисунке.
	[image: image7.png]



	[image: image8.png]



	[image: image9.png]



	[image: image10.png]




	[image: image11.png]



	[image: image12.png]



	[image: image13.png]



	[image: image14.png]




	10 К
	11 К
	12 К
	13 К


Рис. 2. Переход КО → ИК в наночастице [image: image16.png]


 (КО). Верхний ряд – некоторые последовательные конфигурации, нижний – результаты общего анализа соседей с помощью программы Ovito. В этом ряду зеленые, синие и красные сферы соответствуют локальной ГЦК, ОЦК и ГПУ структуре, соответственно. Серые сферы отвечают атомам, не распознанным программой Ovito.
Превращение ГЦК-нанокластеров в ИК-изомеры зависело от скорости нагрева, но в большей степени от выбора металла и размера частиц. Для очень малых КО-кластеров всех металлов, состоящих из 13 и 55 атомов (первые два магических числа ряда Кини) переход происходил при начальной температуре 10 К, что согласуется с интерпретацией ИК-нанокластеров как низкотемпературных структур [3]. Превращение ГЦК → ИК в более крупных наночастицах всех перечисленных выше металлов (кроме Pt) в ходе их нагрева можно считать типичным: переход происходит при вполне определенной температуре, начиная с числа атомов N = 147 для Ag, Al и Pb или N = 309, до критического числа атомов, выше которого переход КО → ИК не происходит (см. таблицу 1).
Таблица 1.

Критические размеры (число атомов [image: image18.png]


 и радиус [image: image20.png]


) выше которых переход КО → ИК не наблюдался в наших МД экспериментах.

	Металл
	Ag
	Al
	Au
	Cu
	Ni
	Pb
	Pd
	Pt

	[image: image21.png]



	561
	309
	1415
	1415
	561
	2057
	1415
	2869

	[image: image23.png]


, нм
	1,01
	0,83
	1,38
	1,24
	0,88
	1,88
	1,32
	1,66


В качестве примера на Рис. 1 представлены последовательные конфигурации наночастицы  [image: image25.png]


 в ходе ее нагрева. Наночастицы Pt (рис. 2) продемонстрировали поведение, которое можно назвать нетипичным: переход происходит в начале нагрева, почти при начальной температуре 10 К, вплоть до нанокластеров, содержащих 923 атома. Превращение ГЦК → ИК можно интерпретировать как переход, предшествующий плавлению, т.е. как особый случай предплавления металлических наночастиц, отличный от поверхностного плавления [4] и, предположительно, как фазовый переход первого рода. Однако последняя интерпретация противоречит стабильности как КО-изомеров, так и ИК-изомеров в ходе отжига при температурах ниже температуры перехода  КО → ИК, а также нашему термодинамическому анализу и некоторым экспериментальным данным о температурной зависимости доли изомеров среди нанокластеров, полученных методом магнетронного распыления.
Исследования выполнены при поддержке Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2026-0006).
Литература:
1. Beloshapka V., Melnick A., Soolshenko V., Pimenov D. Dynamics of transformation of small fcc crystal into icosahedral nanoparticles, Journal of Nano- and Electronic Physics, 2021, vol. 13, no. 5, art. no. 05021, 5 p.
2. Пуйтов В.В., Каракеян И.В. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025687839 «Генератор наноструктур». Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 15 октября 2025 г.
3. Samsonov V.M., Vasilyev S.A., Talyzin I.V., Nebyvalova K.K., Puytov V.V., Karakeyan I.V. The Gibbs method extended to nanothermodynamics and exemplifed by evaluations of the surface, line, and point excess energies for icosahedral metal nanoclusters, Journal of Chemical Physics, 2025, vol. 162, issue 7, art. no. 074304, 13 p.

4. Samsonov V.M., Talyzin I.V., Vasilyev S.A., Puytov V.V., Romanov A.A. On surface pre-melting of metallic nanoparticles: molecular dynamics study, Journal of Nanoparticle Research, 2023, vol. 25, issue 6, art. no. 105, 15 p.
