﻿ Определение структурных особенностей колончатых фаз 3,4,5-трис(алкилокси)бензолсульфонатов бария
 Волков Н.В.1, Бакиров А.В.2, А.В. Горячевский2
Студент, 6 курс специалитета
1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

2НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

E–mail: volkov.nv20@physics.msu.ru

На Курчатовском источнике синхротронного излучения проведены измерения малоуглового и широкоуглового рентгеновского рассеяния колончатых фаз 3,4,5-трис(алкилокси)бензолсульфонатов бария [1,2]. Варьировалась длина алкильных окончаний (от 8 до 18 атомов углерода). По данным измерений выявлена гексагональная плотная упаковка колонн в образце. Обнаружены изменения поперечных размеров колончатых структур при изменении температуры. Наблюдается увеличение поперечных размеров колонн и увеличение температурной стабильности с увеличением длины алкильных хвостов. Данные дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) образцов показывают наличие двух фазовых переходов: первый переход свидетельствует о переходе из колончатой упорядоченной в колончатую неупорядоченную фазу, в то время как высокотемпературный переход является изотропизацией.
Для определения наиболее выгодной конформации ионного ядра колончатой структуры было проведено квантово-химическое моделирование. Расчеты электронного строения и оптимизацию геометрии комплексов бария проводили методом теории функционала плотности (ТФП). 

Проведены расчеты равновесной геометрии нейтрального (незаряженного) кластера Ba(SO3C6H5)2 в синглетном состоянии с различной симметрией – C2, Cs, Ci, 2 конфигурации с симметрией C2v и 2 конфигурации с симметрией C2h. Наименьшей энергией среди них обладает конфигурация с симметрией С2: остальные конфигурации обладают более высокой энергией по сравнению с данной. В данном случае имеет место ионное координационное соединение – координационное число атома бария равно 4, что больше валентности бария (2). Заряд на атоме бария приближенно равен +2, заряд на лигандах SO3C6H5 – по –1. Проведенный расчет частот в конфигурации С2 показывает, что все частоты неотрицательны, что соответствует нежесткой системе с конфигурацией локального минимума. Все рассчитанные конфигурации оказываются внутри энергетического интервала (3.5 ккал/моль), по порядку величины сравнимого с комнатной температурой (0.6 ккал/моль), следовательно, данная система может при нормальных условиях иметь нежесткую структуру и демонстрировать в исследуемом диапазоне температур фазовые переходы с изменением пространственного расположения лигандов SO3C6H5 относительно координационного центра.
1. Shcherbina M.A., Bakirov A.V., Yakunin A.N., Beginn U., Yan L., Möller M., Chvalun S.N. // Soft Matter. 2014. V. 10. P. 1746.

2. Shcherbina M.A., Bakirov A.V., Beginn U., Yan L., Zhu X., Möller M., Chvalun S.N. // Chem. Commun. 2017. V. 53. P. 10070–10073.

3. Perdew J.P., Burke K., Ernzerhof M. Generalized gradient approximation made simple // Phys. Rev. Lett. 1996. V. 77. P. 3865-68.

4. Weigend F., Ahlrichs R. Balanced basis sets of split valence, triple zeta valence and quadruple zeta valence quality for H to Rn: Design and assessment of accuracy // Phys. Chem. Chem. Phys., 2005. V. 7. P. 3297-305.
