Окисление легированного бором слоя кремния как способ изготовления одноэлектронных устройств

C. Панкратов1, Д. Кусакина1, А. Мяконьких2, А. Рогожин2, В. Крупенин1, В. Шорохов1, Д. Преснов1

Аспирант

1. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия.

2. НИЦ «Курчатовский институт» – ОФТИ им. К.А. Валиева.

pankratov.sa18@physics.msu.ru

Разработка и изготовление одноэлектронных устройств, таких как одноэлектронные транзисторы различных конфигураций [1–4], резервуарные сети [5–7] или полупроводниковые кубиты [8,9], как правило, опираются на оригинальные методы и подходы, выходящие далеко за рамки традиционных промышленных технологий. Поэтому разработка совместимых с полупроводниковой промышленностью методов изготовления одноэлектронных устройств является актуальным направлением исследований. При этом новые методики должны обеспечивать стабильные электротранспортные свойства изготавливаемых устройств и их высокую рабочую температуру.

В данной работе рассматривается метод изготовления одноэлектронных резервуарных сетей на основе единичных примесных атомов бора, демонстрирующих одноэлектронные эффекты вплоть до 16 К. Экспериментальные структуры сформированы в верхнем приборном слое пластины кремний на изоляторе с помощью стандартных процессов микроэлектроники: плазменной ионной иммерсионной имплантации, высокотемпературного отжига, электронно-лучевой литографии, реактивно-ионного травления и вакуумного напыления тонких пленок. Концентрация примесей в рабочем слое устройства, обеспечивающая проявление одноэлектронных эффектов, регулировалась при помощи дозы легирования кремния бором и термического окисления легированного кремния в атмосфере чистого кислорода.

Процесс подготовки образцов начинается с легирования подложки кремний на изоляторе (КНИ) методом плазменной ионной иммерсионной имплантации бора в плазме трифторида бора (BF3) с последующим отжигом в аргоне при температуре 950 градусов Цельсия в течении 30 секунд. Затем с помощью электронно-лучевой литографии и реактивно-ионного травления в приборном слое пластины КНИ формируется нанопровод с шириной 170 нм, длиной 220 нм и высотой 45 нм с четырьмя подводящими электродами. После этого образец окисляется в сухом кислороде при температуре 680 градусов Цельсия в течении 2 минут, в результате чего на приборном слое кремния образуется слой боросиликатного стекла толщиной порядка 17 нм. Заключительным этапом является формирование управляющего затвора из титана над поверхностью нанопровода с помощью электронно-лучевой литографии и электронно-лучевого напыления.

Исследование электротранспортных свойств устройств в вакууме при температуре 2,4 К показало наличие нелинейных вольтамперных характеристик с участками кулоновской блокады, которые сохранялись до температуры 16 К. Была обнаружена зависимость ширины участка кулоновской блокады и величины транспортного тока через устройство от потенциала управляющего затвора. Зависимость транспортного тока от напряжения смещения и потенциала затвора (диаграмма стабильности) при температуре 2,4 К представлена на рис. 1. Она имеет характерный вид для одноэлектронных систем с неупорядоченным распределением зарядовых центров в рабочей области устройства, расположенной под затвором между транспортными электродами [5]. Электротранспортные характеристики устройств оказались устойчивы к термоциклированию и длительному (до года) хранению в атмосферных условиях благодаря защитному слою боросиликатного стекла, предотвращающего прямое взаимодействие системы с окружающей средой.

Рис. 1 Диаграмма стабильности устройства при температуре 2,4 К

Примечательно, что до окисления исследуемые системы не демонстрировали одноэлектронных эффектов и проявляли квазиметаллическую проводимость в аналогичных условиях. Это дает основания предполагать, что в качестве зарядовых центров выступают электроактивные ионы бора в кристаллической решетке кремния, концентрация которых в результате импульсного отжига и окисления уменьшилась до необходимого уровня (порядка 1017 см-3) для установления одноэлектронного режима проводимости.

Таким образом, изложенный метод позволяет создавать стабильные структуры с множеством зарядовых центров, имеющие стабильные электротранспортные характеристики и проявляющие одноэлектронные эффекты при температуре выше температуры жидкого гелия. Данный способ изготовления является совместимым с промышленными технологиями и может использоваться для создания более сложных одноэлектронных устройств, например, резервуарных сетей [6,7].

Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М.В. Ломоносова и НИЦ «Курчатовский институт». В работе использовалось оборудование Учебно-методического центра литографии и микроскопии МГУ им. М.В. Ломоносова. Данная работа была поддержана грантом Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС».

Литература

1.	Likharev K.K. Single-electron devices and their applications // Proceedings of the IEEE. IEEE, - 1999. - Vol. 87, № 4. - P. 606–632.

2.	Krupenin V.A. et al. Single-electron transistor with metallic microstrips instead of tunnel junctions // Journal of Applied Physics. American Institute of PhysicsAIP, - 2001. - Vol. 90, № 5. - P. 2411.

3.	Liang W. et al. Kondo resonance in a single-molecule transistor // Nature 2002 417:6890. Nature Publishing Group, - 2002. - Vol. 417, № 6890. - P. 725–729.

4.	Shorokhov V. V. et al. Single-electron tunneling through an individual arsenic dopant in silicon // Nanoscale. Royal Society of Chemistry, - 2017. - Vol. 9, № 2. - P. 613–620.

5.	Bose S.K. et al. Evolution of a designless nanoparticle network into reconfigurable Boolean logic // Nature Nanotechnology 2015 10:12. Nature Publishing Group, - 2015. - Vol. 10, № 12. - P. 1048–1052.

6.	Chen T. et al. Classification with a disordered dopant-atom network in silicon // Nature. Nature Research, - 2020. - Vol. 577, № 7790. - P. 341–345.

7.	Andreeva A.S. et al. Reservoir Network Based on Single Impurity Atoms in Silicon // Moscow University Physics Bulletin 2025 80:2. Springer, - 2025. - Vol. 80, № 2. - P. 277–285.

8.	Uddin W. et al. Silicon-based qubit technology: progress and future prospects // Bulletin of Materials Science. - 2022. - Vol. 45, № 1. - P. 46.

9.	Zwerver A.M.J. et al. Qubits made by advanced semiconductor manufacturing // Nature Electronics 2022 5:3. Nature Publishing Group, - 2022. - Vol. 5, № 3. - P. 184–190.