Фазовый переход в тонких плёнках халькогенидных материалов, индуцированный фемтосекундными лазерными импульсами
Горелов Д.Е., Зубюк В.В., Шорохов А. С., Федянин А. А.
Студент, к. ф.-м. н., к.ф.-м.н., профессор д.ф.-м.н.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: gorelovde@my.msu.ru
Фазоизменяемые материалы – материалы, которые могут находиться в одном из нескольких стабильных состояний, обычно аморфном или кристаллическом, фазовый переход между которыми происходит через внешнее воздействие. Эти материалы характеризуются обратимостью процесса переключения фаз и большим количеством циклов переключения, устойчивостью фазового состояния при отсутствии внешнего воздействия, заметным оптическим контрастом между разными фазовыми состояниями (Δn > 1), что делает их перспективными кандидатами для использования в перестраиваемых и программируемых оптических устройствах [7, 4]. К примеру, фазоизменяемые материалы использовались для создания устройства обнаружения границ с перестраиваемым фильтром для обработки изображений [1], для управляемого отклонения и фокусировки луча [2], для энергонезависимой оптической памяти на чипе [5]. В работе экспериментально исследуется процесс фазового перехода для материалов из класса халькогенидных стекол, такие как: Ge2Sb2Te5 (GST), Sb2Se3, AgInSbTe (AIST), с акцентом на материале Sb2Se3 из-за низкого поглощения в нём в оптическом диапазоне.
Переключение из кристаллического в аморфное состояние называют аморфизацией, обратный процесс – кристаллизацией. Кристаллизация происходит при длительном нагреве материала выше температуры стеклования, аморфизация достигается при быстром нагреве до температуры плавления и последующим мгновенным охлаждением, что может быть обеспечено фемтосекундными лазерными импульсами. Переход под действием фемтосекундных лазерных импульсов для GST широко изучен в литературе [3]; для Sb2Se3 в литературе показан переход с использованием наносекундных лазерных импульсов [4]. При этом кристаллизация в таком материале с помощью отдельных фемтосекундных лазерных импульсов ранее считалась невозможной из-за малой скорости нуклеации и роста. В данной работе проведено исследование кристаллизации и аморфизации данного материала под действием фемтосекундного лазерного излучения и показана возможность кристаллизации Sb2Se3 даже при низкой частоте следования подобных импульсов.
На основе полученных данных построена модель переключения в плёнках фазоизменяемых материалов, основанная на подходе эффективной среды. В каждой точке материала вводится характеристика – кристаллическая плотность, показывающая насколько материал в точке близок к кристаллическому состоянию. Для моделирования переключения к тепловым уравнениям добавляется уравнение изменения кристаллической плотности, в котором учитываются процессы нуклеации, роста кристаллов и аморфизации [6]. Такая модель подходит для компьютерного моделирования методом конечных элементов фазового перехода в плёнках с поперечными размерами порядка десятков микрометров, что может быть применено для задач проектирования оптических элементов в интегральной фотонике и на основе оптических метаповерхностей.
Литература

1. Cotrufo M. et. al., “Reconfigurable image processing metasurfaces with phase-change materials,” Nat. Commun., vol. 15, no. 1, p. 4483, 2024.
2. Huang X. et. al., “Dynamic beam all-dielectric coding metasurface converter based on phase change materials of gst,” Opt. Laser Technol., vol. 159, p. 109037, 2023.

3. Liu Y. et. al, “Crystallization of ge2sb2te5 films by amplified femtosecond optical pulses,” J. Appl. Phys., vol. 112, p. 123526, 2012.
4. Murali K. et. al., “Tunability of sb2se3 phase change material for multi-domain optoelectronics,” Appl. Mater. Today, vol. 40, p. 102338, 2024.
5. Ríos C. et. al, “Integrated all-photonic non-volatile multi-level memory,” Nat. Photon., vol. 9, no. 11, pp. 725–732, 2015.S
6. Woods Z.  and Gokirmak A., “Modeling of phase-change memory: Nucleation, growth, and amorphization dynamics during set and reset: Part I—effective media approximation,” IEEE Trans. Electron Devices., vol. 64, no. 11, pp. 4466–4471, 2017.
7. Wuttig M.  et al., “Phase-change materials for non-volatile photonic applications.” Nat. Photon., vol. 11, pp. 465–476, 2017.
