Усиление фотолюминесценции органических комплексов на основе иттербия с помощью плазмонных кристаллов
Белов М.П. 1, Гладких А.Ю.2,
Студент, 4 курс специалитета
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия
2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия
E–mail: belovmp@my.msu.ru
Экспериментально изучена фотолюминесценция комплексов иттербия (Yb(Pyr)3 и Yb(dbm)3TDZP), нанесенных на поверхность одномерного плазмонного кристалла (ПК), изготовленного из серебра. Обнаружено десятикратное усиление интенсивности фотолюминесценции за счет повышения оптической плотности состояний, связанной с плазмонной модой, по сравнению с нерезонансным значением интенсивности фотолюминесценции. Наблюдалась угловая направленность фотолюминесценции в область углов, соответствующих возбуждению поверхностных плазмонов. 
 Фотолюминесценция лантанидных комплексов (Tb, Eu, Yb) активно используется при создании светодиодов, биомаркеров и термосенсоров [4]. Для улучшения функциональных возможностей устройств на основе лантанидных комплексов необходимо усиление выхода фотолюминесценции, а также контроль направления излучения. Одним из перспективных подходов усиления фотолюминесценции квантовых точек и красителей является использование фотонных структур, обладающих оптическими резонансами [2-3]. К числу таких резонансов относятся поверхностные плазмоны (ПП), представляющие собой связанные колебания электронов и света, распространяющихся на границе раздела металла и диэлектрика [1]. С их помощью возможно повышение плотности оптических состояний, что делает их перспективными для усиления фотолюминесценции.
В данной работе экспериментально изучается спектральная и угловая зависимости фотолюминесценции комплексов иттербия: Yb(Pyr)3, нанесенного методом центрифугирования, и Yb(dbm)3TDZP, нанесенного термовакуумным напылением на поверхность одномерного плазмонного кристалла. Изготовленные плазмонные кристаллы представляют собой периодически структурированную поверхность серебра с периодами 900-1300 нм. Основная полоса люминесценции иттербия (переход 2F5/2 → 2F7/2) составляет 980 нм. В соответствии с ней, по условию фазового синхронизма возбуждения поверхностных плазмонов возможно рассчитать угол наблюдения резонанса относительно нормали к образцу: так для ПК с периодом 1060 нм резонансный угол составил 7°.  Результаты измерений угловых зависимостей спектров фотолюминесценции представлены на Рис. 1(а), (б). Усиление фотолюминесценции при данном угле связано с повышением плотности оптических состояний из-за наличия поверхностного плазмона. Достигнуто усиление интенсивности основной линии фотолюминесценции (980 нм) вплоть до 10 раз по сравнению с нерезонансными углами излучения, а также угловая ширина резонансного усиления составила менее 3° (Рис. 1 (в), (г)). 
[image: image1.png]@  Ag MK + Yb(Pyr), ©)  Ag K + Yb(dbm);TDZP

d=1060 nm d=1060 nm
50 = 144
T | 300 g _
g s g B
> < > s
g 8| f200 § 5| %
© 2 © 2
a 5 o =
o <] 9 8
o Q
= E = 5
£ 5 = 3
] S 100 © S48
& 2 8 2
5 < 5 £
> >
) 0 0
950 1 1000 1050 950 1 1000 1050
AnuvHa BOMHbI (Hm) OnuHa BOMHbI (HMm)
f A= ! A=980 Hw
®) 0¢)\ 980 HM ) o¢
-30 30 -30 30
-60 60 -60 60
-90 — 190 90 ——lgo

400 20 0 200 400 200 100 0O 100 =200




Рис. 1. Спектры фотолюминесценции 
в зависимости от угла детектирования для двух комплексов иттербия: а) Yb(Pyr)3, б) Yb(dbm)3TDZP, нанесенных на плазмонный кристалл с периодом 1060 нм. Угловые зависимости интенсивности фотолюминесценции основной линии - 980 нм для комплексов иттербия (в) Yb(Pyr)3 и (г) Yb(dbm)3TDZP, нанесенных на плазмонный кристалл.
Литература
1. Barnes W. L., Dereux A., and Ebbesen T. W. // Nature 2015. V. 424. P. 824-830.
2. Bashiri A., et. al. // ASC Nano 2023. V. 18 P. 506-514.
3. Sugimoto H., Fujii M. // ACS Photonics 2021. V.8. P. 1794-1800
4. Utochnikova V. V.// Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths 2021. V.59    P. 1-91.
