Эмульсии Пикеринга ОГ/ g-C₃N₄ для фотокаталитической деградации органических загрязнителей

Горшкова А.И.1,2, Нугманова А.Г. 2, Калинина М.А. 2

Аспирантка 1-ого года обучения

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, фундаментальной физико-химической инженерии факультет, Москва, Россия

2 ИФХЭ РАН, Россия 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;

E-mail: anhen.gor@mail.ru

Загрязнение водных экосистем токсичными органическими соединениями, включая промышленные красители и стойкие загрязнители, остается серьезной проблемой современной экологии. Традиционные методы очистки часто оказываются недостаточно эффективными, поэтому перспективным направлением становится фотокатализ под действием видимого света, позволяющий использовать солнечную энергию для разложения вредных веществ. Среди материалов для этого процесса выделяется графитоподобный нитрид углерода (g-C₃N₄), который обладает необходимой химической стабильностью и активируется видимым светом. Использование порошковых катализаторов в суспензиях затруднено их быстрой агрегацией, сложностью отделения от очищенной воды и низкой эффективностью переноса заряда. Для решения этих проблем предлагается использовать эмульсии Пикеринга, где твердые частицы стабилизируют границу раздела фаз и одновременно работают как катализаторы, обеспечивая увеличенную площадь контакта между гидрофильными и гидрофобными реагентами.

В работе изучена  фотокаталитическая платформа на основе эмульсий Пикеринга, функционирующих как двухфазные реакторы под воздействием видимого излучения. Стабилизация системы осуществляется композитом оксида графена (ОГ) и нитрида углерода (g-C₃N₄), при этом для повышения устойчивости использован ацетат цинка (II). Данные оптической и флуоресцентной микроскопии подтверждают, что данная добавка облегчает переход отрицательно заряженных частиц g-C₃N₄ на межфазную границу и способствует образованию координационных связей с карбоксильными группами ОГ [1].

Экспериментально подтверждена высокая эффективность полученных эмульсий Пикеринга фотокаталитического разложения органических красителей различной природы: гидрофильных (флуоресцеин, родамин 6G, крезоловый красный) и гидрофобных (судан IV). Использование бинарного стабилизатора ОГ/g-C₃N₄ не ухудшает фотокаталитических свойств нитрида углерода. Введение ОГ способствует стабилизации разделения фотоиндуцированных зарядов и ускоряет перенос электронов в системе, что приводит к увеличению эффективности эмульсий.

Полученные результаты подтверждают перспективность использования эмульсий Пикеринга, стабилизированных нитридом углерода и его композитами, в качестве новых платформ для решения прикладных задач: очистки сточных вод, утилизации стойких органических загрязнителей и создания усовершенствованных фотокатализаторов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 23-73-00095

Литература

[1] Gorshkova, A. I., Nugmanova, A. G., Zvyagina, A. I., Urodkova, E. K., Mikhaylov, A. A., Prikhodchenko, P. V., & Kalinina, M. A. (2025). Preparation of Stable Pickering Emulsions Stabilized with Concentrated Sols of Carbon Nitride and Graphene Oxide. Colloid Journal, 87(6), 827-838.