Фотокаталитическая и биомиметическая активность гибридной системы на основе порфирината цинка и наночастиц слоистого гидроксида Tb(III)

Ширяева О.А.1, Соколов М.Р.2, Калинина М.А.2

Студент, 5 курс специалитета

1МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН, Москва, Россия

E-mail: ola.shiryaeva@gmail.com

Одной из преобладающих тенденций в области каталитических процессов в настоящее время является биомиметический катализ, сочетающий активность природных ферментов и устойчивость синтетических материалов. К основным преимуществам катализаторов-биомиметиков относятся экологичность и возможность достижения высокой эффективности и селективности при проведении реакций при нормальных условиях. В связи с этим актуальной задачей является разработка подходов к синтезу подобных материалов для дальнейшего применения в имитации ключевых биохимических процессов, таких как гликолиз, или в сопряженных каталитических-фотокаталитических циклах. Синергетический эффект, потенциально возможный для гибридных систем, объединяющих на наномасштабе органические хромофоры и неорганические матрицы с каталитическими свойствами, делает их наиболее перспективными материалами для решения данной задачи.

В данной работе в качестве неорганического темплата были использованы нанолисты слоистого гидроксохлорида тербия (СГ Tb (III)), представляющие собой планарные структуры с оптическими и каталитическими свойствами. Основой для металл-органического каркаса (МОК) был выбран тетра-карбоксифенильный порфиринат цинка (ZnTCPP), так как МОК на основе порфиринов обладают высокой пористостью и фотокаталитической активностью. Метод нековалентной самосборки позволяет получить из этих компонентов гибридный материал, потенциально способный проявлять свойства гетерогенных катализатора и фотокатализатора.

В ходе данной работы было показано, что полученные методом жидкофазного расщепления в растворе 2-метилимидазола нанолисты СГ Tb(III) могут выступать в качестве неорганической матрицы для создания гибридных структур путем интеграции с их поверхностью ПОВМОК на основе ZnTCPP и Zn(OAс)2. Синтез проводили в две стадии, на первом этапе формируя на поверхности темплата якорный слой Zn(OAс)2, способствующий образованию устойчивой и упорядоченной структуры при добавлении порфирина. Получение гибридного материала было подтверждено методами СЭМ, РФА и флуоресцентной спектроскопии.

Гибридный материал состава ПОВМОК/СГ Tb(III) обладает биомиметической каталитической активностью, которая была исследована методом спектроскопии поглощения в реакции дефосфорилирования модельного субстрата бис-нитрофенилфосфата. Гибрид также проявляет фотокаталитическую активность в аэробной среде за счет генерации синглетного кислорода при облучении светом в УФ-видимом диапазоне, что было подтверждено реакцией фотодеструкции модельного субстрата – родамина 6G. Полученные данные подтверждают перспективность использования разработанного гибрида в качестве гетерогенного фотобиомиметического катализатора, в том числе для реализации абиотического гликолиза или реакций фосфорилирования и дефосфорилирования в каскадах и сопряженных каталитических циклах.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 23-73-00095.