ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО СИНТЕЗА НА МОРФОЛОГИЮ И ДИСПЕРСНОТЬ Nb2O5

Серажетдинов А.С.1,2, Мокрушин А.С.2, Нагонов И.А. 2, Симоненко Н.П.2, Симоненко Е.П.2

1 ФФХИ, МГУ им. М.В. Ломоносова

2Лаборатория физикохимии керамических материалов ИОНХ РАН

tamirlaan@yandex.ru

Хеморезистивные сенсоры на основе полупроводниковых оксидов металлов широко востребованы для экологического мониторинга благодаря высокой чувствительности и низкой стоимости. Оксид ниобия(V) перспективен для этих целей из-за химической стабильности, развитой дефектной структуры и полиморфизма. Цель данной работы – получение высокодисперсного Nb₂O₅ гидротермальным методом, исследование его структурных и морфологических характеристик, а также дальнейшее комплексное изучение хеморезистивных свойств по отношению к ряду газов.

Синтез Nb₂O₅ проводили гидротермальным методом с использованием Nb(OC₄H₉)₅ в качестве прекурсора. Реакционную смесь на основе бутанола и воды помещали в тефлоновый автоклав и выдерживали при 125–200 °C в течение 12–24 ч. После отделения и промывки осадка образцы подвергали сушке и последующему отжигу при 500–600 °C для формирования кристаллической орторомбической (T) фазы Nb₂O₅.

Рис. 1. Рентгенограммы полученных образцов

Термическое поведение гидратированного прекурсора исследовали методами ДТА/ТГА. Установлено, что в интервале 150–350 °C происходит основная потеря массы, связанная с дегидратацией и удалением органических остатков, а при 350–550 °C завершается кристаллизация материала. Фазовый состав образцов подтвержден методом рентгенофазового анализа. Морфология и размер частиц были частично изучены с помощью СЭМ и ПЭМ.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (соглашение о предоставлении гранта №075-15-2025-584)