Термочувствительные инжектируемые гидрогели на основе щеточных триблок-сополимеров

Умаров А.З.1,2, Иванов Д.А.1,2

Студент, 1 курс магистратуры

1МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: umarovaz@my.msu.ru

Сверхмягкие инжектируемые гидрогели имеют первостепенное значение для биомедицины (импланты, средства доставки лекарственных препаратов, каркасы для регенерации тканей). Традиционные подходы с использованием линейных полимеров ограничены необходимостью сильного разбавления систем для контроля их механических свойств. Системы на основе щеточной архитектуры обладают пониженной вязкостью, сверхмягкими свойствами и деформационным упрочнением, характерным для мягких биологических тканей, что делает их перспективными биомиметическими имплантами.

В качестве объекта исследования были выбраны водные растворы щеточных триблок-сополимеров PNIPAM-bbPEG-PNIPAM, в которых к щеточному блоку на основе полиэтиленгликоля (bbPEG) были привиты терминальные линейные блоки поли(N-изопропилакриламида) (PNIPAM). При комнатной температуре система проявляет свойства жидкости, но при нагревании до температуры человеческого тела происходит переход в состояние геля – блоки PNIPAM объединяются в домены, играющие роль физических узлов трехмерной сетки.

Для исследования механизмов гелирования данных систем были поставлены эксперименты по малоугловому рентгеновскому расссеянию (МУРР). В ходе термических циклов образцы просвечивались пучком рентгеновских фотонов, благодаря чему были получены кривые МУРР в зависимости от концентрации и температуры (рис. 1). Анализ структурного фактора q3 и форм-фактора q2 позволил оценить размеры доменов PNIPAM d2 и расстояния между ними d3. Также на кривых наблюдается характерный щеточный пик q1, связанный с расстоянием между основными цепями щеток (d1 = 2π/q1). Результаты МУРР, атомно-силовой, электронной микроскопии и моделирования были опубликованы в высокорейтинговых журналах [1, 2].

Рисунок 1. а) Кривые малоуглового рентгеновского рассеяния для образцов (20wt%) с различными архитектурными параметрами. b) Структурные параметры, полученные из анализа данных МУРР.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-73-30005.

Литература

1. Injectable hydrogels with tissue-adaptive gelation and mechanical properties: Enhancing softness and stability / G. Jessica, F. Vashahi, A. Z. Umarov et al. // GELS. — 2025. — Vol. 11, 996.

2. Structure and gelation properties of thermoresponsive bottlebrush hydrogels / A. Y. Konyakhina, A. Z. Umarov, J. Garcia et al. // European Polymer Journal. — 2026. — Vol. 242, 114446.