Использование органических электролитических транзисторов в качестве платформы для экспресс-диагностики бактериальной инфекции

Мельников С. А.1, Пойманова Е. Ю.2, Вабищевич Н. К.3, Худалов Т. Т.3, Агина Е. В.2,4

Студент, 2 курс специалитета

1МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной медицины, Москва, Россия

2Институт синтетических полимерных материалов имени Н. С. Ениколопова, Москва, Россия

3НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, Москва, Россия

4МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

Согласно литературным данным в 3-4% случаев после первичной замены коленного или тазобедренного сустава развивается периимплантная инфекция, которая часто приводит к серьезным осложнениям, увеличивает время и стоимость реабилитации, иногда приводя ко вторичной замене имплантированного сустава [1]. В связи с этим разработка технологичного подхода к экспресс-диагностике бактериальной инфекции синовиальной жидкости является актуальной задачей. Органические электролитические транзисторы (ОЭТ) представляют собой трехэлектродную систему, в качестве функционального слоя в которой используется органический полупроводник, и являются высокочувствительными жидкостными биосенсорами, позволяющими проводить экспресс-определение широкого спектра патогенов [2]. В нашей работе было предложено использовать ОЭТ в качестве платформы, позволяющей быстро, точно и недорого обнаружить в составе цельной синовиальной жидкости небольшое содержание бактерий, а именно Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и Klebsiella sp.

Были проведены модельные эксперименты для указанных видов патогенных бактерий, растворенных в разных концентрациях в стерильной синовиальной жидкости. Обнаружено, что ОЭТ демонстрируют воспроизводимый отклик на все исследованные бактерии при различных концентрациях в диапазоне 0.067÷0.5 ед. МакФарланда, что позволяет определить наличие бактериальной инфекции непосредственно в синовиальной жидкости без дополнительной пробоподготовки. Предполагаемый механизм сенсорного отклика связан с адгезией бактерий к полупроводниковому слою в приложенном электрическом поле.

Основное преимущество метода заключается в скорости получения результата: проведение классического лабораторного культивирования бактерий на питательных средах занимает около полутора суток, тогда как предложенный метод позволяет получить результат в течение нескольких минут и не требует использования дорогостоящего оборудования. Простота реализации, короткое время анализа и возможность работы в исходной синовиальной жидкости без предварительной пробоподготовки позволяет ожидать, что ОЭТ окажутся эффективной сенсорной платформой для экспресс-диагностики бактериальной инфекции, в т.ч. интраоперационно.

Авторы благодарят Е. А. Кретову (ИСПМ РАН) за помощь с изготовлением органических электролитических транзисторов.

Литература

1. Донцова О.А., Назаренко А.Г. и др. Перспективы применения «умных» имплантатов в травматологии и ортопедии. Обзор литературы // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2025. Т. 32, № 2. С. 493–505;

2. Б.С. Кулешов, Е.Г. Завьялова и др. Мультисенсоры на основе ОПТЭЗ с аптамерами в качестве узнающих элементов: современное состояние //Успехи химии. – 2024. – Т. 93, №4. - RCR5116.