Каталитический крекинг средних дистиллятов различного происхождения

Бойко С. Э.1, 2, Атласов В.Р.2, Пахомов Г.2, Столоногова Т.И.1, Дементьев К.И.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Москва, Россия 
2ИНХС имени А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

E-mail: boiko.lana.ed@mail.ru

В мире наблюдается тенденция перехода от нефтяного топлива на биотопливо и электроэнергию [1]. В перспективе это может вызвать образование избытка дизельного топлива. Помимо этого, постоянно растёт потребление полимеров [2], сырьём для производства которых служат лёгкие олефины, такие как этилен, пропилен и бутилены. Одним из основных способов получения лёгких олефинов является каталитический крекинг.

В работе был рассмотрен каталитический крекинг в качестве способа получения лёгких олефинов из среднедистиллятных фракций различного происхождения. Осуществлено сравнение условий (при варьировании температуры и катализаторов) по показателям каталитического крекинга средних дистиллятов. Эксперименты проводились на установке SCT-MAT со стационарным слоем катализатора при температурах 560-680℃ в присутствии промышленного катализатора USY и синтезированного в лаборатории методом пропитки катализатора на основе цеолита CBV 720, характеристики которых представлены в таблице 1.

Таблица 1. Свойства катализаторов, использованных в работе

| Показатель | USY | CBV 720 |
| --- | --- | --- |
| SiO2, % масс. | 58,58 | 60,16 |
| Al2O3, % масс. | 36,12 | 39,84 |
| Sуд, м2/г | 140,7 | 414,7 |
| Общая кислотность, мкмоль NH3/г | 55 | 66 |

Рис. 1. Сравнение показателей каталитического крекинга негидроочищенной дизельной фракции в присутствии катализаторов USY (А) и CBV 720 (Б)

При повышении температуры наблюдается увеличение конверсии сырья, снижение выхода бензина и увеличение выхода лёгких олефинов, что соответствует известным закономерностям. В присутствии катализатора на основе цеолита CBV 720 при меньших значениях конверсии значения выходов лёгких олефинов больше или равны значениям, полученным в присутствии промышленного катализатора USY. Это позволяет сделать вывод о том, что при соответствующей модификации катализатора на основе цеолита CBV 720, например, добавлением ZSM-5 или редкоземельных элементов, можно добиться увеличения конверсии сырья с одновременным увеличением выхода лёгких олефинов.

Работа выполнена в рамках госзадания ИНХС РАН.

Литература

1. Кулагин В., Грушевенко Д., Галкина А. Исторические развилки и долгосрочное развитие энергетики //Энергетическая политика. – 2024. – №. 6 (197). – С. 58-73.

2. Демидова Е. В. Состояние и перспективы развития российского рынка базовых (крупнотоннажных) полимеров в контексте общемировых тенденций //Вестник экономики, права и социологии. – 2025. – №. 3. – С. 342-346.