Получение высокоактивных наноцеолитов для глубокой переработки сырья различного типа

Перепечаева В.Б., Кузнецов П.С., Дементьев К.И.

Старший лаборант (студент, 2 курс магистратуры)

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топичиева РАН, Москва, Россия

E-mail: vperepechaeva@ips.ac.ru

Растущий спрос на светлые нефтепродукты ведет к истощению запасов легкой нефти. Поэтому необходимо углубление переработки тяжелой нефти. Использование такого вида сырья затруднено из-за высокой вязкости и склонности к коксообразованию. Не менее актуальной задачей становится и вовлечение в переработку биосырья.

Каталитический крекинг (КК) является универсальным промышленным способом переработки различного вида сырья. Катализатором КК служат цеолиты, которые в конверсии высокомолекулярных соединений быстро дезактивируются. Решением является уменьшение частиц цеолита до менее 500 нм путем механического размола и постобработки [1].

В рамках данной работы было проведено сравнение активности цеолитных катализаторов типа Бета, полученных в результате размола и последующей обработки кислотой в различных концентрациях, в КК сырья различного типа.

Размол цеолитов марки CP-814E (Zeolyst, США) проводили на бисерной мельнице в течение 15 мин в 250 см3 дистиллированной воды при 600 об/мин. Загрузка бисера составляла 125 см3, диаметр бисера 1 мм (ZrO2). Постобработку размолотого цеолита проводили водным раствором HCl в различной концентрации: 0,01-0,5М. Кислотная обработка проводилась при 40 ℃ и постоянном перемешивании в течение 30 мин. Исследования по КК проводили на лабораторной установке МАК-10 (ЛинтеЛ, РФ) с поточным реактором и стационарным слоем катализатора, по стандарту ASTM D 5154.

Было выявлено, что кислотная обработка снижает общую кислотность цеолита, происходит почти полное вымывание примесей до следового уровня, а также протекает деалюминирование каркаса с 3,56% до 0,90%, при этом количество кремния не меняется. Размол приводит к снижению кристалличности цеолита на ~30%, что связано с деструкцией структуры. При этом кислотная обработка возвращает этот показатель на уровень исходного образца.

Активность цеолита тестировали в крекинге вакуумного дистиллята (ВД) и рапсового масла. Размол приводит к росту конверсии ВД, кислотная обработка в этом случае не дала большого прироста, однако положительным эффектом стало снижение выхода кокса на 0,7%. Эксперименты по КК рапсового масла показали, что дополнительная кислотная обработка цеолита после размола увеличивает конверсию процесса. После кислотной обработки происходит увеличение образования бензиновой фракции, достигая 47,4% (0,05М HCl). Так, в сравнении с исходным цеолитом, размол увеличил выход бензина на 7,2%, а кислотная обработка в концентрации 0,01М – на 9,8%. Помимо этого, кислотная обработка способствовала уменьшению выхода кокса на 0,4-1,0 %, в то время как размол не менял его количество.

Литература

1. Kuznetsov, P., Malyavin, V., Dement’ev, K. Insights into Ball Milling for the Production of Highly Active Zeolites for Catalytic Cracking of VGO // Catalysts. 2025. Vol. 15 № 6. P. 596.