Исследование состояния тормозной жидкости класса ДОТ-3 и ДОТ-4

Белашов Н.А., Шипицын В.А., Порядина Д.А.
Студент (специалист)
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, факультет систем жизнеобеспечения, Серпухов, Россия
E–mail: sanya.kreshtal@mail.ru

На первом этапе по стандартной методике [1] оценили внешний вид и физико-химические показатели. Все образцы соответствовали стандарту по внешнему виду, однако цвет образцов варьировался. При определении температуры кипения установлено, что 4 из 5 образцов ДОТ-4 соответствуют требованиям, тогда как образец №3 (ДОТ-4) характеризовался заниженной температурой кипения и завышенной плотностью. Для образцов ДОТ-3 разброс параметров был более значительным.

Исследование содержания воды с помощью портативного тестера (кондуктометрический метод) показало его несостоятельность для точного количественного анализа. В «увлажнённых» пробах (с добавлением 3,5% воды) прибор давал погрешность до 25%, что согласуется с заявленными характеристиками подобных устройств. При добавлении воды электропроводность всех образцов возрастала, однако её абсолютные значения для разных марок ТЖ с одинаковым содержанием воды не совпадали. Это делает невозможным применение кондуктометрии для универсального количественного определения влаги [2].

Спектрофотометрическое исследование в УФ- и видимом диапазоне выявило сложные спектры поглощения, геометрия которых сильно различалась как для «сухих», так и для «увлажнённых» проб, а также при их сравнении друг с другом. Это указывает на существенные различия в химическом составе и процессах гидролиза компонентов.

На заключительном этапе проведено рефрактометрическое исследование. Установлено, что показатель преломления для всех исходных («сухих») образцов как ДОТ-3, так и ДОТ-4 имел стабильное значение в пределах 1,450–1,452. При добавлении 3,5% воды происходило статистически значимое уменьшение показателя преломления приблизительно на 0,2–0,3% (до значений 1,446–1,448).

Проведенное исследование показало, что стандартные и коммерческие методы имеют ограничения для внелабораторного контроля. Кондуктометрический метод применим лишь для проб идентичного состава. Спектрофотомерия требует сложной хемометрической обработки. В то же время, рефрактометрический метод продемонстрировал четкую корреляцию показателя преломления с наличием воды в ТЖ (ключевого параметра старения), независимо от бренда и класса (ДОТ-3/ДОТ-4). Простота, скорость и доступность рефрактометров позволяют рекомендовать данный метод для разработки нового экспресс-способа оценки состояния тормозной жидкости.

Литература

- ГОСТ Р 55415-2013. Жидкости тормозные. Методы испытаний. М.: Стандартинформ. 2014.

- Иванов В.И., Петров А.А. Анализ методов контроля качества тормозных жидкостей // Автомобильная промышленность. 2021, №5, с. 28–31.

- www.gost.ru (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии).