Сочетание off-line и on-line концентрирования фторхинолонов и тетрациклинов при их определении в природных объектах электрофоретическими методами с применением наночастиц Fe3O4@ПДА

Карпицкий Д.А., Бессонова Е.А., Карцова Л.А.

Аспирант, 4 год обучения

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: st085801@student.spbu.ru

Анализ объектов со сложной матрицей требует разработки селективных и высокочувствительных подходов для извлечения, концентрирования и разделения аналитов. Новые перспективы в этом направлении открываются с применением полифункциональных материалов с настраиваемыми свойствами, т.н. умных материалов (smart materials): ионных жидкостей, глубоких эвтектических растворителей, металлорганических каркасов, дизайнерских полимеров, наноматериалов и т.д. [1,2]. В докладе рассмотрен синтез магнитных частиц с полидофаминовым покрытием для проведения ТФМЭ фторхинолонов и тетрациклинов из объектов природного происхождения с последующим определением методом КЗЭ-УФ. Магнитное ядро Fe3O4 значительно упрощает и ускоряет стадию экстракции, а полидофаминовое покрытие (ПДА) предлагает широкий спектр возможностей за счёт высокой вариативности взаимодействий с аналитами.

Цель работы – выявить перспективы применения наночастиц состава Fe3O4@ПДА в условиях ТФМЭ на примере модельных смесей антибиотиков с последующим электрофоретическим концентрированием и определением аналитов. Оптимизированы условия получения наночастиц малых размеров (~90 нм) а также синтеза полидофаминового покрытия, формирование которого независимо подтверждено методами ПЭМ, ИК-Фурье спектроскопии и статического светорассеяния. Аналиты сорбировали на поверхность полученных частиц в среде фосфатно-солевого буферного раствора (pH 7,4) при вихревом диспергировании. Среди испытанных элюентов наилучший результат получен с применением раствора 10 мМ NaH2PO4, 80 мМ додецилсульфат натрия (pH 3). Выбраны условия селективного разделения и on-line концентрирования антибиотиков фторхинолонового ряда (офлоксацин, ципрофлоксацин, спарфлоксацин, моксифлоксацин) и тетрациклинового ряда (тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, метациклин) с реализацией механизма коллапса мицелл методом капиллярного зонного электрофореза. Рассчитаны коэффициенты концентрирования (~2 для тетрациклинов, ~11 для фторхинолонов), определены метрологические характеристики (ПО 0,5-3,5 мкг/мл). Проведена предварительная адаптация найденных подходов к работе с реальными объектами (природные воды, молоко, сыворотки крови).

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 24-13-00378. Авторы выражают благодарность Ресурсным центрам Научного парка СПбГУ «Методы анализа состава вещества», «Инновационные технологии композитных наноматериалов» и междисциплинарному ресурсному центру по направлению «Нанотехнологии», а также ООО «Иннова плюс» за предоставленное оборудование.

Литература

1. Llaver M., Fiorentini E.F., Quintas P.Y., Oviedo M.N., Botella Arenas M.B., Wuilloud R.G. Task-specific ionic liquids: Applications in sample preparation and the chemistry behind their selectivity // Adv. Sample Prep. 2022. V. 1. P. 100004.

2. Handbook of Smart Materials in Analytical Chemistry / ed. de la Guardia M., Esteve‐Turrillas F.A.: Wiley, 2019.