Гидрофобные эвтектические растворители на основе ди(2,4,4-триметилпентил) фосфиновой кислоты и структурных изомеров октанола в экстракции РЗЭ

Яковлева С.А.1,2, Чикинёва Т.Ю.2, Зиновьева И.В.2

Студентка, 3 курса бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук, Москва, Россия

- mail: yakovleva.sofya.2014@gmail.com

Редкоземельные элементы (РЗЭ) выступают незаменимыми компонентами при производстве люминофоров, медицинских агентов и магнитов, широко востребованных в электронной промышленности и медицинском приборостроении. Экологические и экономические ограничения традиционных методов переработки обусловливают необходимость совершенствования способов экстракции этих ценных элементов. Перспективным направлением является применение гидрофобных эвтектических растворителей (HES). Основное преимущество HES перед классическими растворителями являются: простота получения, низкая летучесть, доступность компонентов [1].

В данной работе были предложены и охарактеризованы новые эвтектические растворители на основе ди(2,4,4-триметилпентил)фосфиновой кислоты (ДТМПФК) с октанолом-1 и 2-этилгексанолом-1. Выбор диалкилфосфиновой кислоты в качестве компонента HES обусловлен её способностью образовывать устойчивые комплексы с редкоземельными элементами, тогда как октанол-1 и 2-этилгексанол-1 обеспечивают растворимость экстрагируемого соединения.

Были установлены количественные характеристики экстракции ионов Eu, Gd и Tb из нитратных растворов. В ряду РЗЭ с уменьшением ионного радиуса наблюдается рост степени извлечения от Eu3+ к Tb3+ с 83,26%  до 96,28%  для системы ДТМПФК/октанол-1 и с 77,01%  до 91,37%  с ДТМПФК/2-этилгексанол-1. Было установлено что термодинамическое равновесие в системе достигается менее, чем за 5 минут. В ходе эксперимента было выявлено оптимальное соотношение фаз равное 1:1. Была установлена зависимость степени извлечения от концентрации высаливателя (NaNO3) и показано, что ионы нитратов не участвуют в механизме экстракции. Установлено, что ДТМПФК/октанол-1 и ДТМПФК/2-этилгексанол-1 экстрагируют Eu, Gd, Tb по катионообменному механизму. Степени извлечения ионов РЗЭ в системе ДТМПФК/октанол-1 выше, чем в системе ДТМПФК/2-этилгексанол-1, что может быть связано с разветвленной структурой 2-этилгексанола. В качестве реэкстрагента была выбрана 0,5 M HNO3, при этом для Eu3+ степень реэкстракции за одну стадию в системе ДТМПФК/октанол-1 составляет 94,48%, а в системе ДТМПФК/2-этилгексанол-1 - 68,8%. Исследования подтверждают, что для обоих HES степени извлечения и реэкстракции не изменяются после нескольких циклов экстракции-реэкстракции.

Предложенные HES являются перспективными для извлечения РЗЭ из нитратных растворов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания ИОНХ РАН

Литература

- T. Y. Chikineva, I. V. Zinov’eva, S. A. Yakovleva et al. New eutectic solvent based on bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinic acid, tributyl phosphate and phenol for the extraction of trivalent rare-earth elements from nitrate solutions // Processes. 2025.Vol. 13, no. 9.P. 2830–2830. doi.org/10.3390/pr13092830