Анализ конденсата выдыхаемого аэрозоля с использованием сенсоров на основе  гексацианоферрата железа/никеля

Гайнанова С.И., Никитина В.Н.

Студент, 2 курс магистратуры

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: svetlanaga07@gmail.com

В современной медицине возрастает интерес к неинвазивным методам диагностики, включая анализ конденсата выдыхаемого аэрозоля (КВА) для раннего выявления патологических изменений и мониторинга состояния пациента. Важным показателем является концентрация пероксида водорода (H2O2), так как ее повышение свидетельствует об окислительном стреccе. Электрохимические сенсоры на основе берлинской лазури (гексацианоферрата железа) являются эффективным инструментом для детектирования H2O2 благодаря высокой чувствительности и селективности, однако их недостаточная операционная стабильность затрудняет длительный мониторинг. Для повышения стабильности в работе исследовали сенсоры на основе смешанного гексацианоферрата железа-никеля (Fe/Ni-ГЦФ)

Химический синтез осуществлялся непосредственно на рабочем электроде двумя способами: по ранее разработанной методике [1] с формированием бислоя Fe/Ni-ГЦФ, и и одностайдийным способом, предложенным в данной работе. Последний заключается использовании печатных электродов, объемно модифицированных гексацианоферратом (III) калия (0.5-10 масс.%) на этапе их изготовления. Нанесение смеси FeCl3 и NiCl2 на поверхность такого электрода позволяет осуществлять синтез в одну стадию и избежать использования неустойчивых коллоидов. Формирование смешанных Fe/Ni-ГЦФ подтверждается наличием характерной пары пиков при 0.6 и 0.8 В на циклических вольтамперограммах. Чувствительность сенсоров на основе бислоя достигает 306 мА/(см2·М) (RSD 45% n=5), для обьемно-модифицированных сенсоров – 220 мА/(см2·М) (RSD 26% n=5), операционная стабильность (t95%) сенсоров в растворе 1мМ H2O2 составила 56 (RSD 66% n=10) и 103 (RSD 5%, n=5) минуты, соответственно. Таким образом, предложенный способ синтеза позволил повысить воспроизводимость аналитических характеристик сенсоров.

Детектирование проводили в режиме проточно-инжекционной амперометрии, при этом концентрации H2O2 у здоровых добровольцев составили 1.5 – 5 мкмоль/л. Было изучено влияние материала конденсора для сбора образца на результаты анализа. Специфичность подтверждали исчезновением отклика после добавления каталазы к образцу, в результате ферментативного разложения H2O2. При эксплуатации сенсоров отмечена достаточно высокая стабильность в условиях анализа биообразцов: относительное снижение чувствительности за 4 часа непрерывных измерений составило 76%.

Таким образом, полученные сенсоры на основе Fe/Ni-ГЦФ позволяют проводить анализ конденсата выдыхаемого аэрозоля с достаточной чувствительностью и стабильностью.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 24-13-00049.

Литература

- Vokhmyanina D.V., Sharapova O.E., Karyakin A.A. Ultra-stable biosensor transducer for continuous monitoring // Biosensors and Bioelectronics. 2025. Vol. 286. P. 117638. DOI: 10.1016/j.bios.2025.117638.