Фосфорсодержащие полимеры для связывания ионов кальция

Саликова Е.П.1,2, Некрасова Т.Н.1, Назарова О.В.1, Буянов А.Л.1, Быкова Е.Н.1, Панарин Е.Ф.1

Студент, 4 курса бакалавриата

1 НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ – ИВС, г. Санкт-Петербург, Россия

2 Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет), Санкт-Петербург, Россия

E-mail: evasalikova@list.ru

В последние годы возрастает число исследований, направленных на улучшение качества жизни человека. Актуальной проблемой является разработка имплантируемых биоматериалов, в частности заменителей костной ткани. Значительный интерес представляет использование комплексов кальция с фосфорсодержащими полимерами, поскольку ионы кальция и фосфаты способствуют минерализации костной ткани и облегчают взаимодействие белков и клеток, а также обладают остеокондуктивными и в некоторых случаях остеоиндуктивными свойствами.

В данной работе проведено сравнительное исследование способности связывать ионы кальция Са2+ фосфорсодержащими водорастворимыми и сшитыми полимерами различной структуры: гомополимерами винилфосфоновой кислоты (ВФК, а) и акрилоильного производного алендроновой кислоты (ААлК, б), сополимерами ААлК с акрилоилморфолином (4-АМ, в) и 2-деокси-2-метакриламидо-D-глюкозой (МАГ, г). Также исследовано взаимодействие с ионами Ca2+ взаимопроникающих сеток на основе растительной целлюлозы и форсфорсодержащих полимеров. Количество связанного полимером Ca2+ измеряли с помощью ионселективного электрода.

Рис. 1. Структурные формулы мономеров

Получены данные о механических свойствах образцов на основе синтетических сшитых полимеров и на основе целлюлозы. Благодаря низкой токсичности исследованные полимеры перспективны для использования их в инженерии костной ткани.