Сшитые поливиниловые спирты в качестве материала для раневых покрытий и культивирования клеток

Макаров И.Л., Липай А.В., Пискарёва А.И., Крайник И.И., Артюхов А.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Российский химико-технологический университет им. Менделеева, Москва, Россия

E-mail: platmakarov@yandex.ru

Разработка гидрогелевых материалов является одной из актуальных стратегий получения основ для культивирования клеточных культур и раневых покрытий. Таким материалом может быть сшитый поливиниловый спирт. Данный материал представляет собой биосовместимую пористую структуру, способную к ограниченной сорбции воды. Применение гидрогелей на основе ПВС ограничивается их высокой гидрофильностью. Известно, что частичное окисление цепей ПВС способствует повышению способности к росту клеточных культур [1-3].

Целью данной работы является подбор рецептур сшивки поливинилового спирта, для его последующего использования в качестве матрицы для культивирования клеточных культур и создания основы для раневых покрытий.

В качестве основы для гидрогелей использовали ПВС различной молекулярной массы, лиофилизированный из водного раствора заданной концентрации. Предварительно перед лиофилизацией в водные растворы ПВС добавляли различное количество окислителя - персульфата аммония. Образцы высушенного ПВС, наполненные окислителем, подвергались термической обработке, при этом варьировали значения температуры и длительности процесса с целью контроля степени сшивки и окисления. Строение полученных полимеров подтверждено методом ИК-спектроскопии. Для каждой рецептуры и марки ПВС определялись выход гель-фракции, равновесная степень набухания. Для оценки степени сшивки определялась молекулярная масса между цепями.

В дальнейшем планируется проведение клеточного теста на полученных образцах.

Литература

1. Артюхов А.А. Полимерные гидрогели сшитого поливинилового спирта и его сополимеров и их биомедицинское применение. Дисс. … док. хим. наук. Москва, 2017.

2. Артюхов А.А. Полимерные гидрогели сшитого поливинилового спирта и его сополимеров и их биомедицинское применение. Автореф. дисс. … док. хим. наук. Москва, 2017.

3. Артюхов А.А., Штильман М.И., Козлов В.С., Коршак А.Ю. Сшитые криогели поливинилового спирта // Успехи в химии и химической технологии. 2004. Т.18. №2 (42). С. 34-36.