Исследование процессов образования неизоцианатных полиуретанов

Туманов В.А.1,2, Полякова Е.А.1,3, Панин Е.О.1, Джалмуханова А.С.1, Карпов С.В.1

Аспирант, 2 год обучения

1Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, Черноголовка, Россия

2Ивановский государственный университет, Иваново, Россия

3Московский физико-технический институт, Москва, Россия

Е-mail: tumanov.va@icp.ac.ru

Синтез экологичных водоразбавляемых полиуретанов является одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений полимерной химии. Они находят все большее применение в качестве покрытий, адгезивов, систем очистки воды [1], объектов адресной доставки лекарственных препаратов в области медицины [2], различных агрохимикатов в сельскохозяйственной деятельности и т.д. В последние годы активно развивается направление синтеза неизоцианатных полиуретанов (НИПУ) по реакции дициклокарбонатов с диаминами, протекающей с получением гидроксиуретанов [3]. В свою очередь, дициклокарбонаты могут быть получены в результате взаимодействия углекислого газа с диэпоксидами. Таким образом, для реализации возможности целенаправленного, контролируемого синтеза НИПУ необходимо проведение исследований процессов формирования дициклокарбонатов и гидроксиуретанов.

Целью работы является исследование процессов образования неизоцианатных полиуретанов, в том числе вододисперсионных, которые, по нашему мнению, могут выступать в качестве перспективных систем доставки биологически активных соединений в сельском хозяйстве.

На первом этапе были проведены реакции диглицидилового эфира бутандиола, диглицидилового эфира полипропиленгликоля (ММ = 640 г/моль), 3,4-эпоксициклогексилметил-3’,4’-эпоксициклогексана карбоксилата с СО2 в присутствии катализатора – тетрабутиламмонийбромида (3% мольных от содержания эпоксидных групп) при давлении 10 атмосфер и температуре 100С. Успешность проведения синтеза подтверждена с помощью ИК-спектроскопии, эксклюзионной жидкостной хроматографии, титриметрического метода анализа, а также 13С ЯМР-спектроскопии.

На следующем этапе были синтезированы НИПУ на основе полученных дициклокарбанатов диглицидилового эфира бутандиола (БД_ЦК) и диглицидилового эфира полипропиленгликоля (ПГ_ЦК) с алифатическим амином 1,3-диаминопропан (ДАП), циклоалифатическим изофорондиамином (ИФДА) и гидрофилирующим агентом для неизоцианатных полиуретанов 3,3`-диамино-N-метилдипропиламин (ДПДА).

Полученные на основе диаминов различной химической природы НИПУ были проанализированы методом, эксклюзионной хроматографии. Из полученных результатов следует, что образцы с наибольшей молекулярной массой могут быть получены с использованием алифатических диаминов. Также из полученных НИПУ были синтезированы 20% водные дисперсии.

Работа выполнена по теме Государственного задания, № 124013000722-8.

Литература

1. Pieters K., Mekonnen T.H. Progress in waterborne polymer dispersions for coating applications: commercialized systems and new trends // RSC Sustain. 2024. V. 2. № 12. P. 3704–3729.

2. Cancilla F., Martorana A., Fiorica C., Pitarresi G., Giammona G., Palumbo F.S. Glutathione-integrated waterborne polyurethanes: aqueous dispersible, redox-responsive biomaterials for cancer drug delivery // Eur. Polym. J. 2025. V. 226. P. 113759.

3. Rayung M., Ghani N.A., Hasanudin N. A review on vegetable oil-based non isocyanate polyurethane: towards a greener and sustainable production route // RSC Adv. 2024. V. 14. № 13. P. 9273–9299.