Методы расчетно-экспериментального определения параметров вязкоупругости полилактида по результатам механических испытаний

Азаматов Т.М.1,2, Крупнин А.Е.1,3

Студент, 1 курс магистратуры

1НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

2Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Россия

3МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

E-mail: azamatov.tm@phystech.edu

При проектировании и расчете изделий из полимерных материалов необходимо учитывать особенности их механического поведения, в частности – свойство вязкоупругости. Вязкоупругое поведение материала характеризуется проявлением свойств, характерных как для упругого тела (подчиняющегося закону Гука), так и для вязкой жидкости (подчиняющейся закону Ньютона). Задачи построения моделей, количественно и качественно отражающих вязкоупругое поведение материалов и адекватного определения их параметров являются важными, особенно в биомедицинских приложениях, где к изделиям предъявляются очень высокие требования к надежности. Одним из широко используемых подходов при решении данной задачи является применение структурных реологических моделей, состоящих из набора упругих и вязких элементов [1, 2]. Применение современных расчетных методов (в частности, метода конечных элементов (МКЭ), позволяет расширить применение данного класса моделей вязкоупругости, а также ускорить решение задачи оптимизации, что необходимо для корректной оценки параметров.

В данной работе предлагается гибридный подход оценки параметров вязкоупругости полилактида с использованием обобщенной модели Максвелла и МКЭ. Для этого проведены испытания на одноосное растяжение, а также ползучесть и релаксацию напряжений при одноосном растяжении образцов, полученных литьем под давлением. Образцы изготовлены в соответствии со стандартом ISO 527-2 5А; испытания на ползучесть и релаксацию проведены для трех уровней начальных напряжений, соответствующих соответственно 25%, 35% и 50% от предела прочности материала при растяжении. Для моделирования вязкоупругого поведения материала использован конечно-элементный комплекс Ansys Workbench (Ansys, Inc., США) и обобщенная модель вязкоупругости Максвелла в форме рядов Прони. Рассмотрены способы определения параметров модели по экспериментальным кривым релаксации, проведены верификация и валидация полученных значений на экспериментальных данных. Проведен анализ чувствительности результатов к значениям параметров модели.

Авторы благодарят Н.В. Князева и А.А. Несмелова за помощь в изготовлении образцов и проведении механических испытаний.

Работа проведена в рамках выполнения государственного задания НИЦ «Курчатовский институт».

Литература

- 1. Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести — М.: Машиностроение, 1975.

2. Георгиевский Д.В. Модели теории вязкоупругости — М.: Ленанд, 2023.