Модификация полиэфирной ткани сополимерами (фтор)алкилметакрилатов и глицидилметакрилата

Архипов В.В.

Аспирант, 1 год обучения

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия

E-mail:vladislav.arkhipov2013@gmail.com

Полиэфирная ткань, как представитель синтетических тканей, обладает рядом преимуществ по сравнению с натуральными аналогами. К этим преимуществам относят прочность, жёсткость, высокий модуль упругости, низкую стоимость, лёгкость обработки и варьирования характеристик. Однако полиэфирная ткань обладает рядом недостатков, к ним относят инертность, низкие антистатичные свойства, низкая окрашиваемость, истираемость. Путь решения данной проблемы — поверхностная подготовка ткани к дальнейшей модификации. Для активации ткани применяют такие физические методы, как плазменное травление, коронный разряд, нейтронное облучение и лазерная обработка.В качестве основных методов химического воздействия на полиэфирную ткань используют основания. Механизм этих реакций позволяет образовывать на поверхности полярные группировки, а также менять шероховатость. Вышеупомянутые методы обработки поверхности эффективны для повышения гидрофильности ткани, однако они не позволяют придать ей специфические свойства, такие как гидрофобность. Использование глицидилметакрилата позволит увеличить адгезию к материалу, а добавление сополимеров (фтор)алкилметакрилатов придаст поверхности гидрофобность. Таким образом, целью данного исследования является поверхностная модификация полиэфирной ткани сополимерами на основе (фтор)алкилметакрилатов и глицидилметакрилата [1].

В исследованиях использовались реакционноспособные сополимеры глицидилметакрилата (ГМА), лаурилметакрилата(ЛМА), тетрадецилметакрилата(ТДМА), стеарилметакрилата(СМА) и 2,2,3,3,4,4,4-гептафторбутилметакрилата (ГБМА) в качестве водоотталкивающих агентов. Ткань «Лавсан» (ГОСТ 15978-93, 110 г/м²) нарезали на образцы 20х60 мм. Обрабатывали кипящим 3% раствором NaOH 15 минут и погружали в 3% растворы сополимеров на час.

Обработанные щёлочью образцы исследовали ИК-Фурье спектроскопией. Обнаружено появление колебаний характерных для карбонильных связей С=O в области 1710-1730 см-1 и колебаний O-Hсвязи в интервале 3300-3500 см-1.

Для оценивания гидрофильных свойств поверхности использовали метод определения краевого угла смачивания. Начальный угол смачиванияисходной полиэфирной ткани — 104±4°, однако капля впитывается за 5 минут. Модификация полиэфирной ткани сополимерами алкилметакрилатов и глицидилметакрилата ряда поли-(ГМА-со-ЛМА, ГМА-со-ТДМА, ГМА-со-СМА,) делает её высокогидрофобной с углами смачивания 127±1, 130±2 и 131±2°, соответственно. Пропитка ткани модификатором на основе сополимера поли-(ГМА-со-ГБМА) придаёт ткани супергидрофобное состояние с краевым углом смачивания 151±2⁰.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта № 23-73-00094.

Литература

1. Navid Rabiei, Mohammad Haghighat Kish. Aminolysis of polyesters for cracking and structure clarifying: A review // Polym. Adv. Technol. 2022. T. 33. №. 12. P. 3903-3919.