Разработка методов синтеза поли(п-диоксанона)

для хирургических шовных материалов

Горишний Е.А.1, Анохин Е.В.2, Седуш Н.Г.2

Студент, 2 курс магистратуры

1РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

2ИСПМ им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

Email: egorgorihnij@gmail.com

В современной хирургии широкое применение находят рассасывающиеся шовные материалы, которые обеспечивают надежную фиксацию тканей на необходимый для заживления срок и не требуют повторного вмешательства для удаления. Ключевым требованием к таким материалам является оптимальный баланс между начальной прочностью, скоростью деградации и сроком полной деградацией. Одним из наиболее востребованных материалов для этих целей является поли(п-диоксанон), который используется для изготовления монофиламентных хирургических нитей со средним сроком деградации. Синтез поли(п-диоксанона) осуществляется методом полимеризации п-диоксанона с раскрытием цикла в расплаве по механизму координации-внедрения с использованием металлсодержащих катализаторов, при этом для получения хирургических нитей необходим высокомолекулярный полимер, достижение требуемой молекулярной массы которого критически зависит от чистоты мономера и условий проведения полимеризации [1]. В настоящее время поли(п-диоксанон) в РФ не производится, поэтому актуальной задачей является разработка собственных технологий синтеза этого полимера и получения рассасывающихся шовных материалов на его основе. Целью данной работы является исследование влияния вида катализатора и чистоты исходного мономера на свойства получаемого поли(п-диоксанона) для определения оптимальных условий реакции.

Синтез поли(п-диоксанона) проводили методом полимеризации с раскрытием цикла в расплаве при температуре 100 °С. В качестве каталитических систем использовали 2-этилгексаноат олова (II) в концентрации 500 мас. ppm и ацетилацетонат циркония (IV) в концентрации 1750 мол. ppm. Чистоту исходного мономера контролировали методами 1Н ЯМР и ГЖХ-анализа. В результате проведенной серии экспериментов были получены кинетические кривые реакции – зависимости степени конверсии мономера от времени. Для синтезированных образцов определяли значение логарифмической вязкости, характеризующей молекулярную массу полимера; в качестве образца сравнения использовали коммерческий поли(п-диоксанон).

Установлено, что применение каталитической системы на основе 2-этилгексаноата олова (II) в концентрации 500 мас. ppm в сочетании с 500 мол. ppm бензилового спирта позволяет за 6 часов получить полимер с логарифмической вязкостью равной 1.2 дл/г. Для сравнения, логарифмическая вязкость коммерческого образца составила 2.2 дл/г, что указывает на его более высокую молекулярную массу и, соответственно, требует дальнейшей оптимизации условий синтеза.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (госзадание №FFSM-2025-0003).

Литература

1. Кузнецов В.А. Синтез циклических сложных эфиров и биоабсорбируемых полимеров на их основе: автореф. дисc. … к.х.н.: 02.00.03 / Кузнецов Василий Алексеевич; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург, 2014. — 156 с.