Синтез и изучение редокс-активных полимерных микрогелей П(НИПА-АПТАХ) – ализариновый красный С

Лапенко С.К.1, Иноземцева А.И.1,2, Кожунова Е.Ю.1,3

Студент, 3 курс специалитета

1МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской Академии наук, Москва, Россия

3МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: lapenkosk@my.msu.ru

Редокс-активные полимерные микрогели  перспективный класс функциональных материалов, сочетающих коллоидную стабильность, высокую концентрацию активных центров и чувствительность к внешним воздействиям. Благодаря обратимой чувствительности к внешним воздействиям такие системы вызывают интерес для разработки «умных» материалов и электрохимических устройств [1].

Целью работы являлся синтез термочувствительных микрогелей на основе сополимера поли(N-изопропилакриламид-ко-(3-акриламидопропил)триметиламмоний хлорид) (П(НИПА-АПТАХ)) с последующей функционализацией редокс-активными группами ализаринового красного С и исследование их структурных и электрохимических характеристик.

Микрогели синтезированы методом радикальной осадительной полимеризации в водной среде при 80 °C. Полученные частицы очищались диализом. Функционализация осуществлялась за счёт электростатической адсорбции анизотропно заряженных молекул ализаринового красного С на катионных группах микрогеля.

Методом динамического светорассеяния установлено, что при 23 °C гидродинамический радиус частиц составляет ~280 нм и уменьшается до ~140 нм при повышении температуры до 43 °C. Просвечивающая электронная микроскопия показала сферическую форму частиц с диаметром порядка 200 нм. Спектрофотометрический анализ позволил оценить концентрацию закреплённых редокс-групп, равную 3,7 ммоль/мл.

Электрохимические свойства исследованы методом циклической вольтамперометрии в трёхэлектродной ячейке в 0.2 М ацетатном буфере (pH 4.4). На вольтамперограммах наблюдаются характерные пики окисления и восстановления, соответствующие двухэлектронному процессу. Зависимость тока пика от скорости развёртки указывает на квазиобратимый характер реакции [2]: при высоких скоростях наклон в двойных логарифмических координатах близок к 0.5 (диффузионный контроль), тогда как при низких скоростях отклонение от обратимости возрастает, что подтверждается увеличением расстояния между пиками. Стандартный потенциал редокс-пары составляет около –0.38 В относительно хлорсеребряного электрода.

Таким образом, синтезированные редокс-активные микрогели П(НИПА-АПТАХ) демонстрируют сочетание термочувствительности (изменение размера в 2 раза в диапазоне 20–45 °C) и стабильной электрохимической активности. Полученные результаты подтверждают перспективность их использования в качестве компонентов электролитов для водных проточных аккумуляторов.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект No 22-13-00115-П).

Литература

1. Kozhunova E.Y., Gvozdik N.A., Motyakin M.V., Vyshivannaya O.V., Stevenson K.J., Itkis D.M., Chertovich A.V. Redox-Active Aqueous Microgels for Energy Storage Applications // J. Phys. Chem. Lett. 2021. Vol. 12. No. 1. P. 1–5.

2. Elgrishi N., Rountree K.J., McCarthy B.D., Rountree E.S., Eisenhart T.T., Dempsey J.L. A Practical Beginner’s Guide to Cyclic Voltammetry // J. Chem. Educ. 2018. Vol. 95. No. 2. P. 197–206.